| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | B 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

Cr涂层表面改性锆合金包壳技术规范

Technical specification for surface modified zirconium alloy cladding with Cr coating

2024 - 12 - 01发布

2025 - 01 - 01实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	4

6 检验规则	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：。

Cr涂层表面改性锆合金包壳技术规范

范围

本文件规定了Cr涂层表面改性锆合金包壳要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于核电厂压水堆核燃料元件用Cr涂层表面改性锆合金包壳的生产和采购。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4960.3  核科学技术术语 第3部分：核燃料与核燃料循环

GB/T 3138  金属及其他无机覆盖层 表面处理 术语

GB/T 3163  真空技术 术语

NB/T 20538-2018  压水堆核电厂燃料包壳用锆合金管材

NB/T 20003.7-2010  核电厂核岛机械设备无损检测 第7部分：目视检测

GB/T 40742  产品几何技术规范（GPS）几何精度的检测与验证

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6394-2017 金属平均晶粒度测定方法

JY/T 009-1996  转靶多晶体X射线衍射方法通则

ASTM G2/G2M   Corrosion Testing of Products of Zirconium, Hafnium, and Their Alloys in Water at 680°F (360°C) or in Steam at 750°F (400°C)

ASTM B811   Standard Specification for Wrought Zirconium Alloy Seamless Tubes for Nuclear Reactor Fuel Cladding

GB/T 8767-1988  核工业用锆及锆合金无缝管

HW-74949   Quantitative metallography of hydride phase in zircaloy-2 process tubes

GB/T 13747.3-2020  锆及锆合金化学分析方法

GB/T 228.1-2021  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 246-2017  金属材料管压扁试验方法

YS/T 1475-2021  锆及锆合金高低倍组织检验方法

YS/T 1474-2021  锆合金管材高温内压爆破试验方法

YS/T 1463-2021  锆合金管材内压蠕变试验方法

T/CNS XX  Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能测试方法

T/CNS XX  锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材技术规范

术语和定义

GB/T 4960.3、GB/T 3138、GB/T 3163界定的术语和定义适用于本文件。

技术要求

制造要求

# 4.1.1 涂层工艺

涂层制备工艺采用物理气相沉积（PVD），工艺步骤至少应包括等离子清洗、涂层沉积。

涂层制备前应通过适当方法的前处理来确保锆合金包壳基体表面足够洁净。

涂层制备过程中的工艺温度不能超过锆合金包壳基体的再结晶温度，且不能出现除工艺要求外的中断。

# 4.1.2 涂层设备

涂层设备的有效涂覆范围应覆盖核燃料元件包壳管的设计长度。

涂层设备的靶材布置和转架系统应确保涂层沿包壳管轴向和周向的均匀涂覆。

涂层设备的功能和参数应满足涂层工艺要求。

原材料要求

# 4.2.1 锆合金管材

锆合金管材应满足ASTM B811的要求或用户提出的技术要求，若为国产Zr-4管材，应满足NB/T 20538-2018的要求。

锆合金管材长度需满足涂层设备的装夹要求，一般大于核燃料元件包壳管的设计长度。

# 4.2.2 铬靶材

铬靶材应满足T/CNS XX《锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材技术规范的要求》。

产品要求

# 4.3.1 产品标识

每支涂层包壳管应有产品标识，可追溯批号等。

# 4.3.2 化学成分

除Cr元素外，涂层包壳的C、H、O、N和其他杂质元素的含量应不大于原材料锆合金管材的规定限值。

# 4.3.3 氢化物取向

涂层包壳锆合金基体的氢化物平均含量和尺寸均应不大于参比锆合金管材的氢化物水平，氢化物取向因子Fn值应不大于0.50。

# 4.3.4 基体晶粒度

涂层包壳圆周截面的锆合金基体平均晶粒度应不小于GB/T 6394-2017中规定的9级。

# 4.3.5 表面状态

涂层表面应洁净，无裂纹、空洞、鼓包、划伤和剥落等目视可见的缺陷，必要时建立标样进行检验。

# 4.3.6 包壳尺寸

涂层包壳管以定尺状态交付时应符合以下要求：

涂层包壳管的表面粗糙度、长度、外径、内径、壁厚、圆度、端面垂直度、直线度及其偏差应符合燃料元件包壳的设计图纸规定。

# 4.3.7 涂层厚度及分布均匀性

涂层厚度及分布均匀性应符合表1的规定。

表1 涂层厚度及分布均匀性

| 涂层名义厚度（μm） | 允许绝对偏差 （μm） | 统计平均相对偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环向 | 轴向 |
| 10 | ±2 | ≤10% | ≤20% |
| 15 | ±3 | ≤5% | ≤15% |
| 20 | ±4 | ≤5% | ≤15% |

# 4.3.8 涂层物相

涂层物相应为单一Cr，无非金属相。

# 4.3.9 涂层拉伸结合性能

# 4.3.9.1 轴向拉伸

轴向拉伸试验后肉眼观察涂层表面，延伸率20 %的试样应无局部涂层起皮、脱落。

# 4.3.9.2 环向压扁

经5%变形量的环向压扁试验后，肉眼观察试样涂层表面应无剥落，金相显微镜观察试样圆周截面最大拉应力与压应力处的涂层应无剥离和脱落。

# 4.3.10 腐蚀性能

涂层包壳试样在400 ℃、10.3 MPa的模拟电站水质条件下经双侧腐蚀72 h后的涂层氧化膜厚度应不大于0.4 μm。

经腐蚀试验后，试样外表面应为涂层色（参考颜色为银白色或银灰白色）偏黄，且涂层无剥离、脱落。

# 4.3.11 热冲击性能

经1200 ℃至室温的热冲击试验后，试样涂层表面应无肉眼可见的裂纹、剥落。

# 4.3.12 高温氧化性能

涂层包壳试样在1200 ℃水蒸气条件下经双侧氧化35 min后涂层侧的氧化膜厚度应不大于10 μm，试样外表面应为军绿或墨绿色且涂层无剥离、脱落。建议试样长度不小于100 mm。

# 4.3.13 局部破坏结合性能

采用摩擦磨损或划痕方法对涂层局部破坏的结合性能进行检测：

（1）摩擦磨损：采用不锈钢、镍基合金或锆合金作为摩擦副，室温摩擦磨损试验后，涂层磨穿后应无整体剥落。

（2）划痕测试：参考标准JB/T 8554-1997《气相沉积薄膜与基材附着力的划痕试验法》开展，在载荷≥80N或划穿涂层时，涂层不发生片状脱落现象。

# 4.3.14 内压蠕变性能

经温度为400℃、周向应力为130 MPa、时间为240 h的内压蠕变试验后，目视观察无涂层剥落开裂现象，涂层包壳管的周向蠕变应变应在原材料锆合金管材的规定限值范围内。

涂层包壳的蠕变应变应在原材料锆合金管材的规定限值范围内。

# 4.3.15 内压爆破性能

经室温和400℃下的内压爆破试验后，目视观察无涂层剥落现象，涂层包壳管的内压爆破强度不低于无涂层包壳对比样。

4.3.16 高温拉-拉内压疲劳性能

根据不同反应堆运行工况对疲劳性能进行分析，疲劳性能应不影响燃料棒的正常运行。

试验方法

化学成分

按GB/T 13747.3-2020的规定进行。

氢化物取向

按ASTM B811，HW-74949，Cr涂层包壳进行渗氢后，于截面选取三个及以上氢化物最多的区域进行氢化物取向测量。

基体晶粒度

按GB/T 6394-2017的规定进行。

5.4 表面状态

按NB/T 20003.7-2010的规定进行。

包壳尺寸

按GB/T 40742的规定进行。

涂层厚度

采用金相显微镜对截面进行观察、测量涂层厚度，并统计轴向及环向分布偏差。

物相检测

依照JY/T 009-1996，采用XRD测量涂层各晶面衍射峰。

结合性能

# 5.8.1 轴向拉伸

依照GB/T 228.1-2021，室温下进行轴向拉伸试验。

# 5.8.2 环向压扁

依照GB/T 246-2017，室温下进行环向压扁试验。

短期腐蚀

依照ASTM G2/G2M，在400±3℃、10.3±0.7MPa高温蒸汽进行不少于72 h的腐蚀试验，测量记录腐蚀增重。

热冲击

依照GB/T 6682-2008，在1200℃真空环境保温10min后快速置于室温水中，观察冷却后涂层表面形貌。

高温氧化

依照GB/T 6682-2008，在1200℃蒸汽下进行高温双侧氧化，观察冷却后表面形貌，测量涂层氧化膜厚度。

局部破坏结合性能

(1) 摩擦磨损

在室温下采用不锈钢、镍基合金或锆合金作为对磨副进行摩擦磨损试验，建议参数见表2。

表2 摩擦磨损试验建议参数

| 法向载荷（N） | 微动幅度（μm） | 微动频率（Hz） | 循环次数（-） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20±2 | 50±5 | 5-30.0 | >2.5×106 |

(2)划痕测试

参考标准JB/T 8554-1997《气相沉积薄膜与基材附着力的划痕试验法》。

内压蠕变

依照YS/T 1463-2021，在400℃下进行内压蠕变试验。

内压爆破

依照YS/T 1474-2021，在室温和400℃下进行内压爆破试验。

高温拉-拉内压疲劳

依照T/CNS XX《Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能测试方法》，在试验温度下，对内部施加周期性的等幅载荷，获得疲劳寿命和性能。

检验规则

检验分类

# 6.1.1 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，原材料，工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d) 用户提出进行型式检验要求时。

检验项目应包含第4章中全部要求。

# 6.1.2 出厂检验

产品交付前，应进行出厂检验。出厂检验项目包括：化学成分、氢化物取向、基体晶粒度、表面状态、包壳尺寸、涂层厚度及分布均匀性、涂层物相、涂层结合性能、腐蚀性能。

组批规则

以同一轧制批合格锆合金管材原料，同一生产线，同一工艺批，稳定连续生产的同一规格产品为一个检查批。

检验项目与取样频率

型式检验和出厂检验项目及取样频率见表3。

表3 检验项目及取样数量

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 取样数量 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | ● | ● | 3样/支/批 | 4.3.2 | 5.1 |
| 2 | 氢化物取向 | ● | ● | 3样/支/批 | 4.3.3 | 5.2 |
| 3 | 基体晶粒度 | ● | ● | 3样/支/批 | 4.3.4 | 5.3 |
| 4 | 表面状态 | ● | ● | 全检 | 4.3.5 | 5.4 |
| 5 | 包壳尺寸 | ● | ● | 全检 | 4.3.6 | 5.5 |
| 6 | 涂层厚度及分布均匀性 | ● | ● | 9样/支/批 | 4.3.7 | 5.6 |
| 7 | 涂层物相 | ● | ● | 3样/支/批 | 4.3.8 | 5.7 |
| 8 | 涂层结合性能 | ● | ● | 3样/支/批 | 4.3.9 | 5.8 |
| 9 | 腐蚀性能 | ● | ● | 3样/支/批 | 4.3.10 | 5.9 |
| 10 | 热冲击性能 | ● | ○ | 3样/支/批 | 4.3.11 | 5.10 |
| 11 | 高温氧化性能 | ● | ○ | 3样/支/批 | 4.3.12 | 5.11 |
| 12 | 局部破坏结合性能 | ○ | ○ | 3样/支/批 | 4.3.13 | 5.12 |
| 13 | 内压蠕变性能 | ○ | ○ | 3样/支/批 | 4.3.14 | 5.13 |
| 14 | 内压爆破性能 | ○ | ○ | 3样/支/批 | 4.3.15 | 5.14 |
| 15 | 高温拉-拉内压疲劳性能 | ○ | ○ | 3样/支/批 | 4.3.16 | 5.15 |
| 注1：●为必检项目，○为供需双方协商检验项目。 注2：若每批产品数量≤30支，则每批抽取1支包壳管；若每批产品数量＞30支，则每批抽取2支包壳管。 注3：沿抽样包壳管轴向代表性位置按测试所需的规格尺寸切取样品用开展各项目检测。 |  |  |  |  |  |  |

判定规则

（1）若型式检验项目符合4.3.2~4.3.16的要求，则判定通过型式检验；反之不通过，不允许正式产品生产。

（2）若出厂检验项目符合4.3.2~4.3.10的规定，则判定该批次产品合格，反之为不合格。

（3）对于表面状态和包壳尺寸，不合格产品应剔除；对于其他检验项目，若某个试样的检验结果不满足技术要求，可加倍取样进行该项目的复验，所有复验结果均合格则判定合格。