中国核学会团体标准

Cr涂层表面改性锆合金包壳技术规范（征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年1月

Cr涂层表面改性锆合金包壳技术规范

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核学会文件《关于下达2024年度第二批中国核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2024〕191号）下达，标准计划名称为《Cr涂层表面改性锆合金包壳技术规范》，由中国核动力研究设计院牵头起草。

- 制定背景

ATF耐事故燃料是针对燃料元件抵御严重事故能力而提出的一种革新型燃料技术，能够有效提升核燃料及反应堆的安全性。中国面向世界核燃料技术发展科技前沿，致力于加快ATF技术的工程应用目标，制定了Cr涂层包壳技术与自主燃料组件技术融合的发展路线。Cr涂层包壳耐事故燃料组件，能够显著提升包壳抗高温氧化性能，有效降低失水事故下氢气生成量，并且明显增强燃料组件抗腐蚀、抗磨蚀性能。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备

2024年6月，中国核动力研究设计院作为牵头单位向中国核学会提交了标准立项建议书和标准草案。6月26日，中国核学会在北京组织召开了立项技术把关会。来自中核集团、中核战略规划研究总院、国家电投中央研究院、清华大学、重庆大学、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院等单位的专家和代表参会。与会专家经质询和讨论，同意本项目立项，并将项目名称调整为《Cr涂层表面改性锆合金包壳技术规范》。2024年8月，正式下达计划。

4.2 征求意见稿编制

2024年12月，编制组编制形成讨论稿。12月13日，编制组与核工业标准化研究所代表在线上召开讨论会，针对标准大纲和具体要素的编写提出了修改意见。编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2025年1月将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

4.3送审稿编制

4.4 报批稿编制

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

本标准编制严格遵照国家法律法规，并与现行相关标准协调一致，标准编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，要素编排符合GB/T 20001《标准编写规则》系列标准的要求。

- 确定标准主要内容的依据

2.1 制造要求

2.1.1 涂层工艺

编制说明：在国内外研究报告中，法国法马通采用磁控溅射沉积涂层，国内中核集团采用电弧离子镀,中广核集团采用磁控溅射沉积，均为物理气相沉积（PVD）的涂层制备工艺技术路线。前处理以及涂层制备工艺的等离子清洗手段均是为了保证涂层表面清洁度。涂层表面清洁与否将直接决定涂覆后涂层的结合力，如果表面清洁度不够，涂层将出现局部结合力较差甚至剥落的现象，进而影响对基体的保护以及涂层管材的性能。

2.1.2 涂层设备

编制说明：靶材分布以及转架的设计对涂层管材的轴向、径向涂层均匀性有较大影响，包壳管不同区域的涂层厚度不同。根据国内外的研究报告、论文，涂层厚度对包壳管性能，尤其是对基体保护性的影响较大，属于涂层制备的关键性能指标。设计要求涂层名义厚度15μm，技术要求12-16μm，在单个批次取2支管材，单只管材取9个样品，每个样品在环向每隔60°检测涂层厚度。经检测，18个涂层厚度偏差在0.1%~3.6%之间，满足要求。

2.2 原材料要求

2.2.1 锆合金管材

编制说明：锆合金管材作为涂层管材的重要原材料应遵守相关标准要求，包括了ASTM B811与NB/T 20538-2018。锆合金管材长度考虑到涂层装夹方式的影响，以及镀膜均匀性的要求，在燃料棒制造过程中需对包壳管切取定长，该步骤会切除一定长度的管材，故一般会在核燃料元件包壳管长度设计的基础上留有一定余量，在制备完成后进行切除。管材要求按照锆合金管材要求执行。

2.2.2 铬靶材

编制说明：铬靶材为涂层锆合金管材重要原材料，为对靶材进行有效控制，本系列标准特编制了靶材相关要求，具体情况见铬靶材编制说明。

2.3 产品要求

2.3.1 产品标识

编制说明：涂层包壳管的产品标识主要用于追溯涂层包壳管的生产信息等相关情况。参考锆合金包壳的标识经验，其常采用激光刻号的方式在锆合金包壳外表面进行标识，但激光刻号可能将对涂层包壳管外表面的涂层造成损伤，故建议采用适合的方式对涂层包壳管进行刻号，例如采用纸质条码或其他适用的方式进行标识。

2.3.2 化学成分

编制说明：铬涂层制备过程中应严格控制杂质元素，使其不能超过锆合金包壳基体中各杂质元素的规定限值，降低对涂层锆合金包壳整体性能产生的不利影响的风险。

2.3.3 氢化物取向

编制说明：在锆合金包壳制备涂层得到涂层包壳管后，不应因为涂层的制备而造成锆合金包壳基体的氢化物平均含量和尺寸产生异常情况，涂层包壳管的锆合金基体氢化物水平不应超过基体锆合金的氢化物水平，且为避免出现氢化物的再取向情况，氢化物取向因子Fn值应不大于0.50。

2.3.4 基体晶粒度

编制说明：在锆合金包壳制备涂层得到涂层包壳管后，不应因为涂层的制备而造成锆合金包壳基体的平均晶粒度产生异常情况，涂层包壳管的锆合金基体的平均晶粒度应满足锆合金包壳的适用标准要求（如GB/T 6394-2017）。

2.3.5 表面状态

编制说明：

为保证涂层包壳管在堆内的安全运行，首先应保证制备获得的涂层包壳管的表面外观质量状态，避免出现目视可见的缺陷，包括但不限于裂纹、空洞、鼓包、划伤和剥落等缺陷。针对制备过程中难以判断为缺陷的表面状态，必要时应建立对应的标样，以便后续制造生产过程中快速进行判定。

2.3.6 包壳尺寸

编制说明：涂层包壳管的尺寸及形位公差应根据设计需求满足适用设计图纸的规定，涂层包壳管的长度、外径、内径、壁厚、圆度、端面垂直度、直线度及其偏差应符合燃料元件包壳的设计图纸规定。

2.3.7 涂层厚度及分布均匀性

编制说明：

涂层厚度应在合适的范围内，以确保能够显著改善锆合金包壳的耐腐蚀性能、抗高温氧化性能、抗摩擦磨损性能等综合性能。涂层过薄或过厚都会对涂层包壳的整体性能产生负面影响。例如，涂层过薄不仅不能起到提升锆合金包壳性能的作用，反而会等效于杂质引入，降低锆合金包壳的性能。而涂层过厚会降低包壳中子经济性和力学性能。对比美国西屋公司、法国法马通公司和俄罗斯燃料产供集团的产品参数，同时结合国内中核和中广核两大集团的数据，铬涂层锆合金包壳的涂层厚度多处于10~20 μm范围内。

核电锆合金包壳管具有细长的形状特征，常见规格尺寸为L 4000 mm×Ф 9.5 mm。在如此细长的包壳管表面制备高均匀性涂层存在较大的技术挑战。包壳涂层厚度的均匀性控制与工艺相关。例如，美国西屋公司采用冷喷涂工艺在锆合金包壳表面制备50μm涂层后，再通过抛光的方法将涂层厚度降低至20μm，涂层厚度均匀性由抛光工艺的精细程度来决定。而法国、俄罗斯和中国均采用物理气相沉积（PVD）方法在锆合金包壳表面制备10~15μm厚的涂层且后续不再抛光，涂层厚度均匀性由PVD设备和工艺决定。然而在PVD镀膜过程中，等离子体在电场作用下的离子输运存在收缩效应，通常导致包壳管两端的涂层厚度比包壳管中段的涂层厚度薄。根据实际生产检测结果，名义厚度为10~20 μm的涂层在包壳管两端的厚度比在包壳管中段的厚度薄2~4 μm。涂层越薄，绝对偏差越小，但相对偏差越大。例如，名义厚度为10 μm的涂层环向和周向相对偏差分别为≤10%和≤20%；而名义厚度为15~20 μm的涂层环向和周向相对偏差可分别提升至≤5%和≤15%。

2.3.8 涂层物相

编制说明：为保证涂层包壳管的抗腐蚀性能，应保证涂层物相为单一的物相，对于Cr涂层包壳，其涂层物相应为Cr，不应出现其他非金属的物相。

2.3.9 涂层拉伸结合性能

2.3.9.1 轴向拉伸

编制说明：对管材开展轴向拉伸延伸率20%的试验，通过试验后管材表面涂层是否完整无起皮、脱落判断管材涂层结合性能。依据相关检测记录与检测报告，18批次产品的抽检样品经20%拉伸后未发现涂层剥落，且批间检测结果一致性良好。

2.3.9.2 环向压扁

编制说明：涂层结合性能应满足：以5%的变形量进行压扁试验，压扁后肉眼观察承受最大拉应力和压应力处的涂层应无可见贯穿裂纹及脱落，并利用光学显微镜观察截面涂层不应从基体剥离、剥落，以此判断管材涂层结合性能。依据相关检测记录与检测报告，18批次产品的抽检样品经5%压扁后肉眼观察涂层表面无可见裂纹，显微观察金相截面涂层与基体未剥离，且批间检测结果一致性良好。

2.3.10 腐蚀性能

编制说明：氧化膜厚度是评价涂层的耐腐蚀性能的重要指标，根据多批次产品检验经验，在涂层质量满足要求的情况下，短期腐蚀（400℃/10.3MPa,72 h）后涂层氧化膜厚度不超过0.4 μm。腐蚀试验后的氧化膜颜色也是评价Cr涂层腐蚀的重要依据，一般来说腐蚀程度轻微的情况下为涂层色（参考颜色为银白色或银灰白色）偏黄，腐蚀程度较重的情况下为蓝紫色，腐蚀程度严重的情况下为黑褐色。质量良好的Cr涂层经短期试验后其腐蚀程度轻微，外表面应为涂层色偏黄。质量良好的Cr涂层同样需要在腐蚀试验过程中保持良好的结合性能，腐蚀后涂层无剥离、脱落、鼓泡等现象。

2.3.11 热冲击性能

编制说明：为支撑包壳在堆内及快速升降温环境下的结合性能，可以采用快速升降温的热冲击试验对涂层和基体之间的结合力进行判断。通常情况下，在试样经过试验后的涂层表面没有可见裂纹和剥落，则证明涂层结合性能良好。

2.3.12 高温氧化性能

编制说明：高温氧化行为是体现包壳在事故条件下性能的关键行为之一，通过对双侧高温氧化试样开展研究，获得涂层测的氧化膜厚度，评价涂层对于包壳高温氧化性能的提升。如果涂层测氧化膜厚度过大，则证明涂层保护性较差。如果涂层发生玻璃和脱落，则证明涂层的结合力性能不佳。试样长度会影响高温氧化过程中的温度分布均匀性，小于100mm的试样能够保证在氧化过程中试样内外表面各处的温度梯度较小。

2.3.13 局部破坏结合性能

编制说明：为保证涂层与基体的结合性能良好，可采用摩擦磨损或划痕方法对涂层局部破坏的结合性能进行检测；针对摩擦磨损的方式，在堆内运行过程中，包壳将受到格架弹簧和刚凸进行磨蚀作用，外表面涂层则将受到是格架弹簧和刚凸的直接磨蚀影响，通常情况下，寿期末的磨蚀深度不会造成涂层厚度磨穿，若涂层局部磨穿后也未产生剥落现象，则可表明涂层具有良好的结合性能，以满足使用需求。同时划痕测试也是比较标准的，可参考标准JB/T 8554-1997《气相沉积薄膜与基材附着力的划痕试验法》开展，在载荷≥气相沉或划穿涂层时，涂层不发生片状脱落现象。

2.3.14 内压蠕变性能

编制说明：蠕变性能是包壳材料的基本性能之一。包壳在堆内运行的过程中，由于包壳内外压差影响，将持续发生蠕变行为，蠕变过程中由于锆合金包壳和涂层的蠕变速率不同，可能会因不同的蠕变量而导致涂层出现剥落或者开裂的情况。通过开展短期的高温下的内压蠕变试验，获得涂层包壳管在蠕变后的变形和结合情况，并用于判断涂层包壳管在蠕变后的变形和结合情况是否满足应用需求。

2.3.15 内压爆破性能

编制说明：爆破性能是包壳材料的基本性能之一，在锆合金包壳制备涂层得到涂层包壳管后，不应因为涂层的制备而造成锆合金包壳爆破性能的降低。同时通过观察内压爆破试验后的涂层包壳管的破口形貌和破口处涂层与基体的结合情况，也可用于判定涂层和基体的结合性能是否满足应用需求，400℃是典型的服役温度。

2.3.16 高温拉-拉内压疲劳性能

编制说明：在锆合金包壳制备涂层得到涂层包壳管后，包壳管由原来的单层锆合金包壳管变为内锆合金-外涂层的双层包壳结构形式，其疲劳性能将会带来一定程度的下降。为满足涂层包壳管的应用工况需求（包括典型的疲劳工况），应考虑涂层包壳管的疲劳性能，通过对涂层包壳管的疲劳性能进行分析或试验，以验证涂层包壳管的疲劳性能不影响燃料棒的正常运行。

- 预期效益

本标准可用于指导Cr涂层包壳耐事故燃料组件的生产和检验，后续燃料组件可应用于华龙一号、玲龙一号、M310等核电机型，提升安全性和经济性。

- 标准水平分析

国内尚无其他Cr涂层包壳耐事故燃料组件相关标准，达到国内先进水平。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考现行法律、法规和标准内容，与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未涉及重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

无。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议Cr涂层包壳的研发、制备、生产相关的高校、科研院所及制造厂实施该标准。

- 参考资料清单

GB/T 4960.3  核科学技术术语 第3部分：核燃料与核燃料循环

GB/T 3138  金属及其他无机覆盖层 表面处理 术语

GB/T 3163  真空技术 术语

NB/T 20538-2018  压水堆核电厂燃料包壳用锆合金管材

NB/T 20003.7-2010  核电厂核岛机械设备无损检测 第7部分：目视检测

GB/T 40742  产品几何技术规范（GPS）几何精度的检测与验证

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6394-2017 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 38913-2020  核级锆及锆合金管材氢化物取向因子检测方法

JY/T 009-1996  转靶多晶体X射线衍射方法通则

ASTM G2/G2M   Corrosion Testing of Products of Zirconium, Hafnium, and Their Alloys in Water at 680°F (360°C) or in Steam at 750°F (400°C)

ASTM B811   Standard Specification for Wrought Zirconium Alloy Seamless Tubes for Nuclear Reactor Fuel Cladding

GB/T 8767-1988  核工业用锆及锆合金无缝管

HW-74949   Quantitative metallography of hydride phase in zircaloy-2 process tubes

GB/T 13747.3-2020  锆及锆合金化学分析方法

GB/T 228.1-2021  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 246-2017  金属材料管压扁试验方法

YS/T 1475-2021  锆及锆合金高低倍组织检验方法

YS/T 1474-2021  锆合金管材高温内压爆破试验方法

YS/T 1463-2021  锆合金管材内压蠕变试验方法

- 其他应予说明的事项

无。