中国核学会团体标准

锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材 技术规范 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年1月

锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材技术规范

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核学会文件《关于下达2024年度第二批中国核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2024〕191号）下达，标准计划名称为《锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材技术规范》，由中国核动力研究设计院牵头起草。

- 制定背景

ATF耐事故燃料是针对燃料元件抵御严重事故能力而提出的一种革新型燃料技术，能够有效提升核燃料及反应堆的安全性。中国面向世界核燃料技术发展科技前沿，致力于加快ATF技术的工程应用目标，制定了Cr涂层包壳技术与自主燃料组件技术融合的发展路线。Cr涂层包壳耐事故燃料组件，能够显著提升包壳抗高温氧化性能，有效降低失水事故下氢气生成量，并且明显增强燃料组件抗腐蚀、抗磨蚀性能。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备

2024年6月，中国核动力研究设计院作为牵头单位向中国核学会提交了标准立项建议书和标准草案。6月26日，中国核学会在北京组织召开了立项技术把关会。来自中核集团、中核战略规划研究总院、国家电投中央研究院、清华大学、重庆大学、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院等单位的专家和代表参会。与会专家经质询和讨论，同意本项目立项，并将项目名称调整为《锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材技术规范》。2024年8月，正式下达计划。

4.2 征求意见稿编制

2024年12月，编制组编制形成讨论稿。12月13日，编制组与核工业标准化研究所代表在线上召开讨论会，针对标准大纲和具体要素的编写提出了修改意见。编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2025年1月将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

4.3送审稿编制

4.4 报批稿编制

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

本标准编制严格遵照国家法律法规，并与现行相关标准协调一致，标准编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，要素编排符合GB/T 20001《标准编写规则》系列标准的要求。

- 确定标准主要内容的依据

2.1 化学成分

2.1.1 杂质元素

对应的标准条款为：“4.1 化学成分：（1）铬靶材和原料铬粉的化学成分应符合表1的规定。”

表1 铬靶材和铬粉化学成分（质量分数，%）

| 牌号 | Cr99.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr不小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fe | Si | Al | Cu | C | S | N | O |
| 99.95 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
| 注：Cr含量为100%减去表中实测杂质总和（不包括C、S、N、O含量）所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制说明：通常希望靶材纯度尽量高，例如铬靶材的Cr含量应不小于99.95%。铬靶材中的常见杂质元素包括铁（Fe）、铝（Al）、硅（Si）、碳（C）、硫（S）、氧（O）、氮（N）等，若这些杂质含量较高会对镀膜产生负面影响，具体包括：

（1）对镀膜过程的影响：

杂质会影响靶材的热导率和电导率，影响其在高温环境下的性能稳定性，导致靶材在使用过程中出现开裂现象。同时，杂质元素也可能导致热膨胀系数的变化，影响靶材在不同温度下的尺寸稳定性。杂质含量高的靶材更容易产生不均匀的放电现象，出现表面结瘤、打弧等问题，从而加速靶材的损耗，缩短其使用寿命。杂质元素还会影响溅射过程中的离子轰击效率或弧斑在靶材表面的运动速率，从而影响靶材的溅射或蒸发速率。高纯度的铬靶材通常具有更高的溅射或蒸发效率。另外，杂质的存在还可能会干扰镀膜过程中的其他工艺参数，如真空度、电流密度等，从而影响整个镀膜过程的稳定性。

（2）对膜层性能的影响

杂质颗粒在镀膜过程中会附着在工件基体表面，影响膜层的牢固性，严重时甚至会导致膜层脱落。杂质元素引起靶材表面不均匀放电或异常而影响膜层的均匀性，尤其是低熔点金属杂质可能在膜层中形成夹杂颗粒，导致膜层出现缺陷，甚至改变膜层的晶体结构，从而影响其力学性能。杂质元素还可能与基材或膜层发生不良化学反应，降低膜层的化学稳定性。

生产铬靶材所用的原料纯度直接影响靶材中杂质元素的含量。高纯度的原料可以减少杂质的引入，因此还规定对原料铬粉的化学成分进行检测。

2.1.2 SGS四项

对应的标准条款为：“4.1 化学成分：（2）铬靶材SGS四项要求（表2）”

表2 铬靶材SGS四项元素要求（质量分数，%）

| Cd，不大于 | Hg，不大于 | Pb，不大于 | 六价铬（Cr6+） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

编制说明：铬靶材进行SGS四项检测的目的是为了满足不同国家和地区的法规要求，确保产品的安全性、合规性，降低产品因有害物质超标而带来的风险，保障消费者健康和环境保护，从而在国际市场上具有更强的竞争力和市场准入能力。铬靶材的SGS四项检测通常依据《关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质的指令》（RoHS）进行，主要检测产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等六种有害物质的含量。

2.2 物理性能

2.2.1 相对密度

对应的标准条款：“4.2物理性能：（1）相对密度≥99%”。

编制说明：通常希望靶材密度尽量高，主要出于以下几个方面考虑：

（1）高密度靶材的结构更加紧密，溅射或蒸发过程中靶材表面原子的脱离更加均匀，从而使得沉积到基材上的膜层厚度和成分分布更加均匀。而低密度靶材通常存在较多的孔隙和缺陷，靶材表面原子的脱离不均匀，容易导致膜层厚度不均，甚至出现局部缺陷。

（2）高密度靶材的原子排列更紧密，单位面积内可发射的原子数量更多，从而使得真空室内的等离子体密度增加，单位时间内到达工件表面的粒子数量增多，进而提高沉积速率。同时，更多的粒子能够到达基体表面并填充膜层中的孔隙，使膜层内部和界面结构更加致密，改善膜层的附着力和稳定性，有助于提升膜层的抗腐蚀和耐磨损性能。

（3）高密度靶材由于其结构紧密，在镀膜过程中体积损耗较慢，能够承受更多的镀膜次数，具有更长的使用寿命。另外，高密度靶材能够快速将热量传导到冷却系统中，保证镀膜过程的稳定性。而低密度靶材的孔隙较多，热传导效率低，容易导致靶材表面温度过高，影响镀膜过程的稳定性和膜层质量。

2.2.2 晶粒尺寸

对应的标准条款：“4.2物理性能：（2）平均晶粒尺寸≤200μm”。

编制说明：靶材的晶粒尺寸对镀膜过程有显著影响，具体体现在以下几个方面：

（1）晶粒尺寸较小的靶材通常具有更高的溅射或蒸发速率。这是因为较小的晶粒意味着更多的晶界，而晶界在镀膜过程中更容易产生溅射或放电，从而加速了原子的脱离，进而提高沉积速率。而晶粒尺寸较大的靶材晶界数量较少，原子脱离的速度较慢。

（2）晶粒尺寸均匀的靶材能够提供更均匀的溅射或蒸发速率，从而使得膜层厚度分布更加均匀。而晶粒尺寸不均匀的靶材可能导致溅射或蒸发速率在不同区域出现差异，进而影响膜层的厚度均匀性和表面平整度。

（3）较小晶粒尺寸的靶材溅射或蒸发出来的成膜颗粒更加均匀，膜层的致密性更好，从而提升膜层的机械、导热和耐腐蚀性能。而较大晶粒尺寸的靶材可能导致膜层中的大颗粒和空隙增加，降低膜层的致密性。

（4）较小晶粒尺寸的靶材在溅射或蒸发过程中体积消耗较快，可能会影响靶材的使用寿命。而较大晶粒尺寸的靶材虽然溅射或蒸发速率较低，但其体积消耗速度相对较慢，有助于延长靶材的使用寿命。

2.3 物理规格

对应的标准条款：“4.3物理规格：产品呈板状，规格尺寸及偏差应符合装配图纸的要求。”。

编制说明：靶材的物理规格影响设备适配性和稳定性。靶材尺寸及偏差应与设备的结构设计保持适配，否则将会出现靶材无法安装或者靶材与其他构件之间的间隙过小或过大的情况，进而导致设备工作不稳定，甚至损坏设备。例如，如果靶材与冷却背板间隙过大，镀膜过程中产生的高热量无法被快速带走，轻则导致靶材溅射或蒸发出来的成膜颗粒不均匀，局部大颗粒增多，重则可能导致阴极局部温度过高而熔毁。在电弧离子镀过程中，靶材尺寸偏差可能会使抑弧狭缝连通或增大，极大增加了弧源的跑弧概率，降低弧源工作稳定性，甚至导致弧源构件熔毁、密封圈熔化，进而破坏腔室真空，造成整炉产品报废。

2.4 外观质量

2.4.1 外观颜色和清洁度

对应的标准条款：“4.4 外观质量：（1）产品为均匀银白色，无肉眼可见的外来夹杂物和污染物。”

编制说明：高纯度的铬靶材应呈现均匀的银白色。良好的清洁度可以减少镀膜过程中杂质的引入，从而提高膜层的纯净度和稳定性。如果铬靶材的外观颜色偏离，可能表明存在以下问题：

（1）杂质含量较高：例如，铁（Fe）、硅（Si）、铜（Cu）等杂质元素的存在会影响靶材的颜色。若杂质元素含量较高，可能导致靶材外观发黄、发黑或有其他颜色斑点。

（2）表面氧化：铬在空气中容易形成一层氧化膜，导致表面颜色变化。如果靶材表面氧化严重，可能会出现发黑或发灰的现象。这种氧化不仅影响外观，还可能影响靶材的性能，如降低其导电性和导热性。

（3）工艺缺陷：在制备过程中，若烧结温度、气氛等工艺过程参数控制不当，可能导致靶材内部结构不均匀，进而影响其外观。例如，烧结过程中如果气氛控制不当，可能会导致靶材表面或内部氧化。

（4）存储和运输不当：在存储和运输过程中，如果靶材暴露在潮湿或污染的环境中，可能会导致表面腐蚀或污染，从而改变其颜色。

2.4.2 表面缺陷和粗糙度

对应的标准条款：“4.4 外观质量：（2）产品表面应平整，无明显裂纹、凸起、凹坑、孔洞等缺陷。（3）产品表面粗糙度Ra值应≤1.6μm。”

编制说明：靶材的表面缺陷和粗糙度对镀膜过程有显著影响，主要体现在以下几个方面：

（1）靶材表面的平整度或粗糙度直接影响镀膜过程中原子的均匀脱离，进而影响膜层的均匀性。表面平整或粗糙度适中的靶材能够促进溅射或蒸发粒子的均匀分布，从而使得沉积的膜层厚度分布更加均匀。而表面不平整或粗糙度过大的靶材可能导致溅射或蒸发速率在不同区域出现差异，影响膜层的厚度均匀性和表面平整度。

（2）适当的粗糙度有助于靶材表面活性，增加溅射或蒸发粒子的发射数量，从而提高沉积效率。然而，过高的粗糙度会导致粒子的损失和异常放电现象，降低沉积效率。

（3）靶材表面的缺陷，如划痕、凹坑或凸起等，在溅射过程中容易积累电荷，导致不均匀或异常放电现象，进而影响镀膜过程的稳定性，降低膜层的均匀性和质量，使膜层中形成缺陷，如颗粒污染和空隙，影响镀层的整体性能。另外，局部异常放电的多次长时累积会使靶材表面形成更大的结瘤或裂纹，甚至击穿靶材，大幅缩短靶材的使用寿命。

- 预期效益

本标准可用于指导Cr涂层包壳耐事故燃料组件的生产和检验，后续燃料组件可应用于华龙一号、玲龙一号、M310等核电机型，提升安全性和经济性。

- 标准水平分析

国内尚无其他Cr涂层包壳耐事故燃料组件相关标准，达到国内先进水平。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考现行法律、法规和标准内容，与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未涉及重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

无

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议从事靶材研制、生产和检测的企事业单位在进行锆合金包壳表面改性用铬涂层靶材制备、生产、质量检验时参照此标准执行。

建议从事铬涂层表面改性锆合金包壳管研制和生产的企事业单位在进行铬涂层锆合金包壳产品制备或生产前参照此标准购买铬靶材及其质量放行，其他从事铬涂层表面改性锆合金包壳相关研究的高校、科研院所等在制备铬涂层锆合金样品制备前也可参照此标准购买铬靶材。

- 参考资料清单

ATF2S-4KLA-YQ003-E 金属铬靶材技术要求

YS/T 1220-2018 铬靶材

- 其他应予说明的事项

无。