| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | B 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

Cr涂层表面改性锆合金包壳管耐失水事故性能试验方法

Method for the Accident resistance performance of Cr-coated Surface Modified Zirconium Alloy Cladding Tubes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 试验设备	1

6 试样制备	2

7 试验步骤	2

8 结果评价	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：。

Cr涂层表面改性锆合金包壳管耐失水事故性能试验方法

范围

本文件规定了Cr涂层改性锆合金包壳管的耐事故性能测试的试验类型，测试方法和评价准则。

本文件适用于压水堆用Cr涂层改性锆合金包壳的耐事故性能测试，所包含的测试方法能够评价一定长度的Cr涂层锆合金包壳在1200℃的极端工况温度条件下耐热冲击性能。其他工艺制备的Cr涂层锆合金包壳可参考本标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJG 141  工作用贵金属热电偶

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

Cr涂层改性锆合金 Cr-coated zirconium alloy

以物理气象沉积（Pysical Vapor Deposition, PVD），在锆合金管材上制备得到的Cr涂层改性的锆合金包壳管。

热冲击试验 Thermal shock test

是指急剧加热或冷却，使金属材料在较短的时间内产生大量的热交换，其内部产生很大的温差，从而引起很大冲击热应力的评价试验。

高温水蒸气氧化试验 High-temperature steam oxidation test

是指在高温水蒸气氧化条件下氧化一定时间后，材料的抗氧化的性能评价试验。

耐事故性能 Accident resistance performance

主要指失水事故（Loss of Coolant Accident, LOCA）条件下包壳管的抗高温水蒸气氧化性能。

原理

热冲击

材料由于环境温度的急剧变化热胀冷缩效应而引起的交变应力，观察此条件下锆合金表面涂层是否会发生开裂、破损等现象。

高温水蒸气氧化

在保护气体环境中，将样品加热至试验要求温度后，通入一定流量的水蒸气高温氧化一段时间后，淬火冷却试样，待试样降到室温后，观察样品表面状态，并分析材料的氧化增重。

试验设备

高温箱室电阻炉

以硅碳棒为加热元件,可控硅、518P智能温度调节仪和S型单铂铑热电偶配套使用，由此进行对炉膛内部温度的测温调节、自动控制。炉膛最高温度应≥1250℃。

淬火槽

通常为上面开口的长方形槽体容器，长度≥45mm，容积≥20L。

高温氧化试验装置

试验装置至少包括反应室、控温单元、蒸汽发生单元、流量控制器等。反应室应为试验材料提供足够的氧化空间；控温装置采用电加热方式，具有满足试验要求的升、降温速率，在设定试验温度条件下，具备保温能力，1000℃以上要求控制精度±5℃；蒸汽发生单元配合流量控制器能够在制定指定压力产生蒸汽，最大内部静态压力应达到30MPa。

试样制备

6.1 加工试样尺寸：热冲击试验管长度≥20mm±1mm；高温氧化试验涂层管长度≥100mm±15mm。

6.2 试验前，将试样放置在无水乙醇中超声清洗后，吹干待用。

6.3 热冲击试样封装：真空条件下，将涂层管密封在高硼硅玻璃中（内径10mm、外径12mm、单面壁厚1mm），工艺过程不带入其他杂质，封装温度要求≤350℃真空度﹤0.3Pa。

试验步骤

热冲击

7.1.1 采用高温箱式电阻炉进行高温热冲击试验，开启设备，设置试验程序，快速升温至1200℃。

7.1.2 待温度稳定后，采用试管夹，将密封涂层样品放入炉膛内，保温10min。

7.1.3 保温结束后，开启炉门，将加热后试样迅速落入淬火容器的室温水内。

7.1.4 热冲击试验结束后，待试样随冷却水降至室温，破碎玻璃管，取出试样，吹干待观察。

7.1.5 关闭控温程序，关闭设备电源，试验结束。

高温氧化试验

7.2.1 采用电子分析天平测量样品的质量（单位mg），测量精度不低于0.1mg。采用游标卡尺测量样品的尺寸（单位mm）。

7.2.2 采用高温水蒸氧化装置开展试验，将试样置于炉膛的有效均温区内，设置合适的温度控制程序（室温~1100℃升温速率为40℃，1100℃~1200℃升温速率为20℃/min），将试样加热至1200℃。

7.2.3 启动试验程序之前，通入一定流量的高纯氩气，排空腔体内空气，使涂层处于惰性气体保护环境中。

7.2.4 从室温升温至1200℃过程中，通入流量为25ml/min的水蒸气，到达目标温度后，涂层管试样进行高温双侧表面氧化试验，保温氧化时间为35min。

7.2.5 保温氧化阶段结束，关闭水蒸气，继续通入高纯氩气，待试样随炉冷却至室温后，取出试验样品称重。

结果评价

热冲击试验

观察涂层管样品的宏观结构完整性，涂层表面有无可见裂纹，涂层是否剥落。若试样宏观结构完整，涂层表面无可见裂纹，涂层未剥落，则判定涂层管的耐高温热冲击性能合格；否则，判定其不合格。

高温氧化试验

- 8.2.1样品表观

肉眼观察试验后试样涂层管中心区域（约60mm）区域结构是否完整，记录表面涂层形貌。

- 8.2.2 氧化增重

计算样品表面积，管材壁厚、外径尺寸均采用名义值，长度尺寸为实际测量值（单位cm2）。样品单位面积氧化增重按下式计算：

ΔW=W2-W1A

式中，ΔW—单位面积氧化增重，mg/cm2;

W2—氧化后试样的增重，mg;

W1—氧化前试样的增重，mg;

A—样品表面积，cm2。

- 8.2.3 氧化膜厚度测量

对高温氧化后试样取样，取样长度约10mm，镶样后采用砂纸逐级打磨（400#-800#-1000#-1200#-1500#），振动抛光后，获得待观测金相样品。

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

本文件编号；

材料名称、规格等信息；

试样尺寸、表面处理方式；

试验温度和蒸汽流速；

装置温场有效性判定；

试验升温、保温和降温时间；

试样增重数据；