中国核学会团体标准

Cr涂层表面改性锆合金包壳管 耐失水事故性能试验方法 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年1月

Cr涂层表面改性锆合金包壳管耐失水事故性能试验方法

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核学会文件《关于下达2024年度第二批中国核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2024〕191号）下达，标准计划名称为《Cr涂层表面改性锆合金包壳管耐失水事故性能试验方法》，由中国核动力研究设计院牵头起草。

- 制定背景

ATF耐事故燃料是针对燃料元件抵御严重事故能力而提出的一种革新型燃料技术，能够有效提升核燃料及反应堆的安全性。中国面向世界核燃料技术发展科技前沿，致力于加快ATF技术的工程应用目标，制定了Cr涂层包壳技术与自主燃料组件技术融合的发展路线。Cr涂层包壳耐事故燃料组件，能够显著提升包壳抗高温氧化性能，有效降低失水事故下氢气生成量，并且明显增强燃料组件抗腐蚀、抗磨蚀性能。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备

2024年6月，中国核动力研究设计院作为牵头单位向中国核学会提交了标准立项建议书和标准草案。6月26日，中国核学会在北京组织召开了立项技术把关会。来自中核集团、中核战略规划研究总院、国家电投中央研究院、清华大学、重庆大学、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院等单位的专家和代表参会。与会专家经质询和讨论，同意本项目立项，并将项目名称调整为《Cr涂层表面改性锆合金包壳管耐失水事故性能试验方法》。2024年8月，正式下达计划。

4.2 征求意见稿编制

2024年12月，编制组编制形成讨论稿。12月13日，编制组与核工业标准化研究所代表在线上召开讨论会，针对标准大纲和具体要素的编写提出了修改意见。编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2025年1月将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

4.3送审稿编制

4.4 报批稿编制

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

本标准编制严格遵照国家法律法规，并与现行相关标准协调一致，标准编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，要素编排符合GB/T 20001《标准编写规则》系列标准的要求。

- 确定标准主要内容的依据

2.1 热冲击试验

图1为热冲击试验过程示意图，试验开始前需要对试样进行制备，对应标准第6部分。加工试样尺寸：热冲击试验管长度≥20mm±1mm；高温氧化试验涂层管长度≥100mm±15mm。试验前，将试样放置在无水乙醇中超声清洗后，吹干待用。热冲击试样封装在真空条件下进行，将涂层管密封在高硼硅玻璃中（内径10mm、外径12mm、单面壁厚1mm），工艺过程不带入其他杂质，封装温度要求≤350℃真空度﹤0.3Pa。

对应标准第7部分，为热冲击试验的具体步骤，采用电阻炉进行高温热冲击试验，开启设备，设置试验程序，快速升温至1200℃。待温度稳定后，采用试管夹，将密封涂层样品放入炉膛内，保温10min。保温结束后，开启炉门，将加热后试样迅速落入淬火容器的室温水内。热冲击试验结束后，待试样随冷却水降至室温，破碎玻璃管，取出试样，吹干待观察。关闭控温程序，关闭设备电源，试验结束。

图1 热冲击试验过程示意图

试验后

试验前

图2 热冲击试样前后对比

图2为热冲击试样前后对比图，判定部分对应标准第8.1部分。观察涂层管样品的宏观结构完整性，涂层表面有无可见裂纹，涂层是否剥落。若试样宏观结构完整，涂层表面无可见裂纹，涂层未剥落，则判定涂层管的耐高温热冲击性能合格；否则，判定其不合格。

上述方法，已经用于ATF燃料组件阶段生产的评价，试验设计思路能在一定程度上模拟LOCA事故极端事故工况过程，经过多次验证，操作可靠性高。

2.2 高温氧化试验

Cr 涂层作为牺牲层，通过形成致密的 Cr2O3 层来阻挡 O 向 Zr 基体的传输。理想情况下，Cr 涂层在被耗尽前应该能够提供有效保护。几乎所有研究均显示，Cr 涂层的应用极大地延缓了 Zr 合金包壳的高温氧化进程。例如Yeom 等人研究分析了Cr 涂层 Zr-4 板在 1130-1330℃，90min 范围内的氧化动力学。研究指出，Cr 涂层使 Zr 合金在 1310℃蒸汽环境中的氧化速率降低约 50 倍。Cr 涂层 Zr-4 在 1130℃时表现出抛物线氧化行为，而在 1230℃和 1330℃的动力学数据更符合幂定律（X = k· t n，n~0.25）。图3为文献报道的Cr涂层-法国M5合金包壳段在1200℃蒸汽中的单侧氧化动力学曲线。

图3 Cr涂层-M5合金包壳段在1200℃蒸汽中的单侧氧化动力学曲线

前述调研可知，采用氧化增重法评价包壳管在LOCA事故条件下的耐事故性能是最常用的科学手段。因此，本标准亦采用水蒸气高温氧化方式对Cr涂层国产锆合金进行试验评价。图4为试验用高温氧化设备装置，包括氧化炉体，蒸汽发生器，数控系统和流量控制系统。

图4 高温氧化试验系统

试验开始前，采用电子分析天平测量样品的质量（单位mg），测量精度不低于0.1mg。采用游标卡尺测量样品的尺寸（单位mm）；采用高温水蒸氧化装置开展试验，试验装置至少包括反应室、控温装置、蒸汽发生装置、流量控制器等。

将试样置于炉膛的有效均温区内，设置合适的温度控制程序（室温~1100℃升温速率为40℃，1100℃~1200℃升温速率为20℃/min），将试样加热至1200℃。启动试验程序之前，通入一定流量的高纯氩气，排空腔体内空气，使涂层处于惰性气体保护环境中。从室温升温至1200℃过程中，通入流量为25ml/min的水蒸气，到达目标温度后，涂层管试样进行高温双侧表面氧化试验，保温氧化时间为35min。保温氧化阶段结束，关闭水蒸气，继续通入高纯氩气，待试样随炉冷却至室温后，取出试验样品称重。

结果评价包括氧化增重和氧化膜厚度评价两部分。

（1）氧化增重

计算样品表面积，管材壁厚、外径尺寸均采用名义值，长度尺寸为实际测量值（单位cm2）。样品单位面积氧化增重按下式计算：

式中，—单位面积氧化增重，mg/cm2;

—氧化后试样的增重，mg;

—氧化前试样的增重，mg;

A—样品表面积，cm2。

（2）氧化膜厚度测量

对高温氧化后试样取样，取样长度约10mm，镶样后采用砂纸逐级打磨（400#-800#-1000#-1200#-1500#），振动抛光后，获得待观测金相样品。

图5无涂层试样和不同涂层厚度的试样经1200℃水蒸气氧化1h后的光学截面显微图片，从图像中可以清洗的分辨出Cr涂层锆合金经过氧化后，在Cr涂层外表面生长处Cr2O3氧化膜，在氧化膜未发生脱落前，该氧化膜可以有效的阻止材料进一步氧化。因此，本部分试验以增重和金相两部分综合评定Cr涂层锆合金的抗失水事故氧化性能是科学可行，也是目前学术界常用的研究手段。

图5无涂层试样和不同涂层厚度的试样经1200℃水蒸气氧化1h后

# 的光学截面显微图片

- 预期效益

本标准可用于指导Cr涂层包壳耐事故燃料组件的生产和检验，后续燃料组件可应用于华龙一号、玲龙一号、M310等核电机型，提升安全性和经济性。

- 标准水平分析

国内尚无其他Cr涂层包壳耐事故燃料组件相关标准，达到国内先进水平。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考现行法律、法规和标准内容，与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未涉及重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

无。

- 贯彻标准的要求和措施建议

该标准可用于核电相关企事业单位，包括核燃料元件研究院所、核燃料元件制造企业、高校等，用于Cr涂层锆合金包壳材料的产品性能检测、评价以及相关服役行为研究。

- 参考资料清单

[1] BRACHET J C, ROUESNE E, RIBIS J, et al. High Temperature Steam Oxidation of Chromium-Coated Zirconium-Based Alloys: Kinetics and Process[J]. Corrosion Science, 2020, 167: 108537.

[2] BRACHET J C, LE S M, BISCHOFF J, et al. Evaluation of Equivalent Cladding Reacted Parameters of Cr-Coated Claddings Oxidized in Steam at 1 200 ℃ in Relation with Oxygen Diffusion/Partitioning and Post-Quench Ductility[J]. Journal of Nuclear Materials, 2020, 533: 152106.

[3] WANG Dong, ZHONG Ru-hao, ZHANG Ya-pei, et al. Isothermal Experiments on Steam Oxidation of Magnetron-Sputtered Chromium-Coated Zirconium Alloy Cladding at 1 200 ℃[J]. Corrosion Science, 2022, 206: 110544.

[4] LI Qing, WANG Yu, DU Pei-nan, et al. Oxidation Properties and Microstructure of a Chromium Coating on Zircaloy-4 Fuel Cladding Material Applied by Atmospheric Plasma Spraying[J]. Journal of Nuclear Materials, 2022, 560: 153496.

[5] YEOM H, MAIER B, JOHNSON G, et al. High temperature oxidation and microstructural evolution of cold spray chromium coatings on Zircaloy-4 in steam environments [J]. Journal of Nuclear Materials, 2019, 526, A151737.

[6] 陈寰，韦天国，王昱等. 锆合金表面 Cr 涂层堆外性能研究报告[R]. 中国核动力研究设计院，成都，中国，2021，ATFS-4KLA-BG026.

- 其他应予说明的事项

无。