| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | B 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法

Testing method for tensile-tensile internal pressure fatigue performance at high-temperature of Cr-coated Zr-alloy cladding tube

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	2

5 材料	2

6 试验设备	2

7 试样	3

8 试验步骤	3

9 试验数据处理	5

10 试验报告	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：。

Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法

范围

本文件规定了Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法。

本文件适用于Cr涂层表面改性锆合金包壳高温内压疲劳试验，其他薄壁金属管材的高温内压疲劳试验也可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.2-2015  金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

YS/T 1474-2021  锆合金管材高温内压爆破试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 有效长度 effective length

L0

室温下施力前，样品两个密封端面之间的长度。

原始参考外径 original reference outer diameter

D0

室温下施力前，样品有效长度范围内的外径测量值。

原始参考壁厚 original reference wall thickness

δ0

室温下施力前，样品的壁厚测量值

原始参考管壁中径 original reference tube wall centre diameter

Dc

室温下施力前，管材侧壁中心线的直径

形变参考外径 deformation reference diameter

Dd

试验期间任一时刻，样品有效长度范围内的外径测量值。

起始参考外径 test start reference diameter

Ds

试验升温加载到目标测试值后，试验计时前，样品有效长度范围内的外径测量值。

试验压强 test pressure

P

试验期间，施加于样品内的流体压强。

试验压强峰值 peak test pressure

Pmax

一次循环中，施加于样品内的最大流体压强。

试验压强谷值 valley test pressur

Pmin

一次循环中，施加于样品内的最小流体压强。

参考应力 reference stress

σ

在样品内部单位截面内，施加在管材内部的试验力与样品管壁横截面积之比。

规定单位横截面的周长所对应的直径为原始参考管壁中径。

频率 frequency

f

试验期间，单位时间内完成循环的次数。

失效循环数 number of failure cycles

Nf

试验期间，试样失效断裂时的加载循环次数。

外径延伸 diameter elongation

△D

试验期间任意时刻，形变参考直径Dd相对于试验起始参考外径Ds的增量。

外径疲劳延伸率 diameter percentage fatigue elongation

△ε

试验期间，在样品长度方向中心位置，外径延伸△D与试验起始参考外径Ds之比的百分率。

原理

将密封好的样品一端与内压加载系统连接，在升温至试验温度后，对管材内部施加周期性等幅变载荷试验力，持续一定循环周期或直至管材破裂，测定管材循环数等力学性能。

材料

内压介质：液体或惰性气体，若测试温度≥400℃，则推荐采用惰性气体。

高压密封卡套：推荐硬密封，密封压强应大于试验压强p。

试验设备

载荷系统

试验机应能使样品施加至试验压强p，并且压强波动宜不大于0.5 MPa。

压强测量系统的准确度应为0.5级或优于0.5级。

加载频率推荐范围为0.1~10 Hz。

形变测量

光学或激光测量系统，测量精度为0.005 mm或优于0.005 mm。注：若仅测量试样的失效循环数，可不涉及本条外径形变测量系统。

温度的允许偏差

加热系统应能使样品加热至试验温度T。

T1是指在样品有效长度L0范围内表面上测量的温度，该温度已进行系统误差修正，但未考虑温度测量系统的不确定度。

测量温度T1和试验温度T的允许偏差及温度梯度应符合GB/T 228.2-2015中表2的规定。

真空度

非室温下样品舱室能进行真空或惰性气体保护，真空保护时极限真空度宜等于或优于5×10-3 Pa，工作真空度宜等于或优于5×10-2 Pa。

试样

参照YS/T 1474-2021样品规定进行试样准备。在样品有效长度L0范围内，不少于3次测量样品的外径与壁厚，并以平均值计算原始参考外径D0与原始参考壁厚δ0。

试验步骤

试验条件

依据产品需求规定。

样品的装载与加热

样品密封性检测

将样品使用金属密封卡套进行密封，随后将密封好的样品装于试验机上，以惰性气体为介质在样品内部施加密封性测试力，密封性测试力不大于试验压强p，通过压强值是否恒定检查密封性，完毕后卸载密封性测试力。

加热

密封性检查完毕后，将样品舱抽真空或充惰性气体保护，若为真空状态，则真空度不宜于10-2 Pa，升温至规定的试验温度范围。

施加试验力

试验压强的计算

试验压强按公式（1）计算。

| P = σ×2δ0/Dc | (1) |
| --- | --- |

式中：

P——试验压强，单位为兆帕（MPa），结果保留至0.1 MPa;

σ——参考应力，单位为兆帕（MPa），结果保留至0.1 MPa;

δ0——原始参考壁厚，单位为毫米（mm），结果保留至0.005 mm;

Dc——原始参考管壁中径，单位为毫米（mm），结果保留至0.005 mm。

加载波形

除试验目的是测定波形的影响外，在整个试验过程中，应变或应力对时间波形应该保持一无特定要求或设备受限制时，一般采用三角波。

试验压强的加载步骤

按照规定的试验条件，输入试验压强峰值以及试验压强谷值，并输入循环频率和试验时间。

在升温前，对试样内部进行排气处理，随后升温至规定试验温度范围后，开始施加试验力。

在开始记录试验时间前，样品应至少保温10 min，除非产品标准另有规定。

温度与外径的记录

当试验温度与压强达到规定范围，并保温不少于10 min后，外径形变测量系统应记录试验起始参考直径Ds，且开始记录试验时间。

试验过程中可持续测量样品形变参考外径Dd，直至试验结束。

在整个试验过程中应充分记录样品的温度，来证实满足试验条件。

在整个试验过程应连续记录或记录足够多的形变参考外径数据来绘制形变参考外径-时间曲线。

当只测定失效循环数Nf时，可不用记录形变参考外径Dd。

试验中断

当试验不满足试验条件范围时，应中断试验并停止机时。重新达到试验条件后，继续试验并继续计时。试验中断后，重新开始试验至试验条件的时间累积不应超过试验条件中试验时间的10%。

对于每次试验意外中断的原因，应在试验条件回复后，记录在试验记录中。例如：加热中断或停电。

当试验发生中断时，试验中断的数据可依据形变参考直径-时间曲线中的有效数据进行修正。

形变参考直径-时间曲线

依据所记录的形变参考直径和时间，绘制形变参考直径-时间曲线，示意图见图1。

图1 形变参考直径-时间曲线示意图

试验数据处理

外径疲劳应变率

外径疲劳应变率计算按公式（2）进行。

| △ε= Dd- DsDs×100% | (2) |
| --- | --- |

式中：

△ε——外径疲劳应变率，单位为百分比（%），结果保留至0.01%；

Dd——试验在任一时刻的外径，单位为毫米（mm），结果保留至0.005 mm；

Ds——试验升温加载后的外径，单位为毫米（mm），结果保留至0.005 mm。

试验数据修约

试验结果的表示应按以下规定和GB/T 8170进行修约：

- 规定温度（T）：1℃；

- 长度（L0）：0.1 mm；

- 原始参考外径（D0）：0.005 mm；

- 原始参考壁厚（δ0）：0.005 mm；

- 外径延伸（△D）：0.005 mm；

- 外径疲劳应变率（△ε）：0.01%。

试验报告

试验报告应包含下列内容：

- 样品的基本信息（样品编号，材料名称等）；

- 本文件标号（包括发布或出版年号）；

- 试验条件（包括试验温度、试验压强、试验时间）；

- 外径疲劳应变率、频率、失效循环数；

- 与基本试验步骤的差异；

- 试验中观察到的异常现象；

- 试验日期。