中国核学会团体标准

Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法技术规范 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年1月

Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法技术规范

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核学会文件《关于下达2024年度第二批中国核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2024〕191号）下达，标准计划名称为《Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法》，由中国核动力研究设计院牵头起草。

- 制定背景

ATF耐事故燃料是针对燃料元件抵御严重事故能力而提出的一种革新型燃料技术，能够有效提升核燃料及反应堆的安全性。中国面向世界核燃料技术发展科技前沿，致力于加快ATF技术的工程应用目标，制定了Cr涂层包壳技术与自主燃料组件技术融合的发展路线。Cr涂层包壳耐事故燃料组件，能够显著提升包壳抗高温氧化性能，有效降低失水事故下氢气生成量，并且明显增强燃料组件抗腐蚀、抗磨蚀性能。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备

2024年6月，中国核动力研究设计院作为牵头单位向中国核学会提交了标准立项建议书和标准草案。6月26日，中国核学会在北京组织召开了立项技术把关会。来自中核集团、中核战略规划研究总院、国家电投中央研究院、清华大学、重庆大学、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院等单位的专家和代表参会。与会专家经质询和讨论，同意本项目立项，并将项目名称调整为《Cr涂层表面改性锆合金包壳高温拉-拉内压疲劳性能试验方法》。2024年8月，正式下达计划。

4.2 征求意见稿编制

2024年12月，编制组编制形成讨论稿。12月13日，编制组与核工业标准化研究所代表在线上召开讨论会，针对标准大纲和具体要素的编写提出了修改意见。编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2025年1月将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

4.3送审稿编制

4.4 报批稿编制

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

本标准编制严格遵照国家法律法规，并与现行相关标准协调一致，标准编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，要素编排符合GB/T 20001《标准编写规则》系列标准的要求。

- 确定标准主要内容的依据

  - 材料对包壳高温拉-拉内压疲劳性能的影响

对应条款：“5 材料”

编制说明：在实际服役工况中，裂变气体的不断释放会在包壳的环向施加应力，并且随着燃耗的增加，环向应力会越来越大，这个过程是一个流体内压导致环向疲劳的过程。因此，为了模拟工况中的裂变气体，推荐内压介质使用液体或惰性气体的流体种类。在实际试验中，液体介质多采用高温硅油，然而在高温试验下，硅油的粘度会受到高温的影响而发生粘度下降，从而影响载荷加载的响应及时性和有效性，因此在高温下推荐用惰性气体，保证试验的正常开展。推荐采用硬密封的密封方式是因为在长时高温下的疲劳试验中，硬密封相比软密封具有更好的密封表现。

  - 试验力对包壳高温拉-拉内压疲劳性能的影响

对应条款：“8.3 施加试验力”

编制说明： 由于是包壳的内压疲劳，因此在试验中更多的是以包壳环向的形变作为参考指标，着重关注其环向的载荷状态。薄壁管在内压载荷下轴向和环向的实际受力推导过程如下：

当薄壁圆筒仅受内压时，内压会在薄壁圆筒的环向以及轴向产生作用力，如图1所示。

图1 内压对薄壁圆筒的作用

已知：

|  | σZπDi=PπDi22 | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | σθ2lt=PDl | (2) |

又因为薄壁圆筒D≈Di，通过化简可得：

|  | σZ≈σθ2 | (3) |
| --- | --- | --- |

因此，可知当薄壁圆筒仅受内压时，内压产生的轴向作用力为环向作用力的二分之一。于是，当薄壁管材试样同时受到轴向力与内压作用时，实验的加载力通过以下公式进行计算：

|  | σθ=PD2t=PDo-t2t | (4) |
| --- | --- | --- |
|  | σZ=σθ2+4WπDo2-Di2 | (5) |

其中：

σθ为管材的环向受力，单位为MPa；σZ为管材的轴向受力，单位为MPa；P为试样加载气压，单位为MPa；W为轴向拉伸加载力，单位为N；Do 为管材平均外径，单位为mm；Di为管材的平均内径，单位为mm；t为壁厚，单位为mm。

- 预期效益

本标准可用于指导Cr涂层包壳耐事故燃料组件的生产和检验，后续燃料组件可应用于华龙一号、玲龙一号、M310等核电机型，提升安全性和经济性。

- 标准水平分析

国内尚无其他Cr涂层包壳耐事故燃料组件相关标准，达到国内先进水平。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考现行法律、法规和标准内容，与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未涉及重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

无

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议大专院校、科研院所以及薄壁管性能测试机构在开展核燃料元件包壳高温内压疲劳试验时可进行参考，其他薄壁金属管材的拉-拉内压疲劳试验也可参照执行。

- 参考资料清单

GB/T 228.2-2015  金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

YS/T 1474-2021  锆合金管材高温内压爆破试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 其他应予说明的事项

无。