| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | B 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

Cr涂层表面改性锆合金包壳管单应力小冲杆环向蠕变试验方法

Testing method for measurement of circumferential creep of Cr-coated Zr-alloy cladding tube using single-stress small punch creep test

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 试验设备	1

6 试样制备	2

7 试验步骤	2

8 结果评价	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：。

Cr涂层表面改性锆合金包壳管单应力小冲杆环向蠕变试验方法

范围

本文件规定了Cr涂层表面改性锆合金管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验方法。

本文件适用于Cr涂层表面改性锆合金管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验方法，其他金属管材的环向蠕变试验也可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29459.1-2012  在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第1部分：总则

GB/T 29459.2-2012  在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第2部分：室温下拉伸性能的试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 试样初始厚度（Initial thickness of the specimen）

试样的初始厚度

- 3.2

- 试样断口的厚度（Final thickness adjacent to the area of the fracture specimen）

试验断裂失效后断口处的厚度

- 3.3

- 试样冲击区的宽度（Width of the punch region of the specimen）

试样冲击区的宽度。

- 3.4

- 试样初始横截面积（Initial cross section area of the specimen）

试样冲击区的初始横截面积

- 3.5

- 试样长度（Specimen length）

试样的长度

- 3.6

- 冲头半径（Raidius of semi-cylindrical-headed punch）

杆半圆柱形冲头的半径

- 3.7

- 冲头宽度（Width of semi-cylindrical-headed punch）

W

冲杆半圆柱形冲头的宽度

- 3.8

- 摩擦系数（Friction coefficient）

试验装置的摩擦系数

- 3.9

- 载荷（Load）

试验施加的力

- 3.10

- 蠕变时间（Creep time）

蠕变试验时间

- 3.11

- 温度（Temperature）

蠕变试验温度

- 3.12

- 蠕变应力（Creep stress）

试样在伸长方向的蠕变应力

- 3.13

- 位移（Displacement）

蠕变变形引起的冲杆位移

- 3.14

- 蠕变应变（Creep strain）

试样在伸长方向的蠕变应变

- 3.15

- 关联系数（Correlation factor）

计算蠕变应力的无量纲关联系数

- 3.16

- 蠕变指数（Power law creep exponent）

幂律蠕变本构模型中的应力指数

- 3.17

- 蠕变常数（Power law creep coefficient）

幂律蠕变本构模型中的蠕变常数

- 3.18

- 厚度方向的断裂应变（Fracture strain in the thickness direction）

试样断裂时的等效蠕变断裂应变

- 3.19

- 最小蠕变应变速率（Minimum creep strain rate）

εmin

试样在大范围稳态蠕变阶段的最小蠕变应变速率

原理

管材的壁厚约为0.5 mm、外径约为10 mm，并且具有各向异性的力学性能，为了测试其环向蠕变性能，开发了图1所示的单应力小冲杆测试方法，试样被上下夹具夹紧，具有半圆柱形冲头的冲杆穿过上夹具导向孔，把力施加到试样的冲击区，下夹具开有正方形孔使试样受力后可以向下变形。试样直接从管中取样，制样时不会破坏管的微观组织，试样冲击区的宽度b略小于冲头的宽度W，确保试样都能被冲头施加到力。由于试样四周被夹紧，只在冲击区受到力，且试样很薄，可以忽略薄膜弯曲应力，因而试样只在伸长方向受到单个应力（）的作用，见图2。若能算出以及对应的蠕变应变，则可以从试验结果中构建锆合金管的环向蠕变本构模型。

图1  单应力小冲杆试验装置的剖面图和试样

图2  试样冲击区受冲头力作用后的受力图

试样

试样直接从管材制取。具体制样方法是，从管中截取一根长为10 – 15 mm的管，然后沿轴线对半切开，再通过电火花线切割加工而成，在试样开两个对称的孔，孔的尺寸具体见图2，冲击区的宽度b建议取1.5 mm 至2 mm，试样长度L取为10 – 15 mm。

试验装置

总则

试验装置通常包含夹具、加载系统，以及载荷和位移测试系统等。试验装置的精度等级应达到GB/T 16825.1-2008中表2所规定的0.5级要求。

夹具

6.2.1 上下夹具见图2。上下夹具用于夹住试样，因而上下夹具夹试样的表面，必须根据测试锆合金管的外径进行设计制作。另一方面上夹具开有导向孔，导向孔上半部分是长和宽为5.05 mm的正方形孔（高10.00 mm），以确保试验过程中冲头不会绕冲头轴线转动，下半部分为直径4.05 mm的圆孔（高20.00 mm），以减少冲杆与夹具导向孔之间的摩擦力。上下夹具通过螺栓夹紧试样，在上夹具导向孔的作用下，冲杆的力垂直施加到试样冲击区的表面上。下夹具开有长和宽为4.00 mm的正方形孔，使试样受力后能向下变形。

6.2.2 冲杆见图 2。冲杆顶部是直径10.00 mm（高10.00 mm）的圆柱用于承受来自试验机施加的轴力，接着是长和宽为5.00 mm的正方形柱（高10.00 mm），然后是直径为4.00 mm的圆柱（高20.00 mm），最后是宽为2.00 mm和长为2.60 mm方形柱（高3.00 mm），其末端是半径r为1.00 mm的半圆柱冲头。

6.2.3 5.2.1和5.2.2括号中的尺寸可以根据具体的情况进行变动，只要能实现测试目的即可，其它尺寸不能变。

6.2.4 冲头的硬度不低于55 HRC。

6.2.5 上下夹具孔的垂直度不大于0.02 mm。上下夹具孔的中心线偏离不超过0.025 mm。

6.2.6 试样单位面积上的压紧力应达到15 MPa。

试验设备

试验机

7.1.1试验机应能提供施加轴向力，试验前应对试验机进行外观检查以确保试验机的加力杆、夹具等都处于良好状态。

7.1.2试验力应均匀平稳无振动地施加在试样上。

7.1.3试验机应远离外界的振动和冲击。试验机应具有试样断裂时自动停机的功能。

7.1.4为了保证试验机能够对试样准确地施加力，应定期校准试验机的力值和加载同轴度，试验机的加载同轴度应不超过10%。试验设备两次校准/检定的时间间隔依据设备类型、试验条件、维护水平和使用频次而定，除非另有规定，校准/检定周期不超过12个月。如果能够证明试验设备在更长的时间内能够满足相关规定的要求，那么可以延长两次校准/检定之间的时间。

加载系统

分辨力应取最大试验力的±1/300 000或±0.2 N中的小值。

载荷测试系统

测得的载荷值误差应不超出实际载荷值的± 0.5%。

位移测试系统

测得的位移值误差应控制在试样厚度的±0.01%以内。

加热装置

加热装置应能使样品加热至试验温度T，温度波动在±2 °C以内。

温度测量

温度显示装置分辨力至少应为0.5 °C，测温装置的准确度应等于或优于1 °C。

试验步骤

试验尺寸测量

多次测量试样的初始厚度和冲击区的宽度b并取平均值。

试样安装

把试样安装到夹具中，注意半圆柱形冲头的轴线方向应与试样的轴线方向一致。

试样加热

8.3.1试样安装好后，对试样进行加热至规定的试验温度。试样、夹具等都应达到热平衡。

8.3.2试样加热到试验温度后，应该在试验力施加前至少保温1 h，除非产品标准另有规定。对于连续试验保温时间不得超过24 h。对于不连接试验，试样保温时间不得超过3 h，卸载后试样保温时间不得超过1 h。

8.3.3升温过程中，任何时间试样温度不得超过规定温度所允许的偏差。如果超出，应在报告中注明。8.3.4因为要测量位移，所以在升温过程中可以施加一定的初始负荷（小于试验力的10%）来保持试样加载链的同轴（例如在t = 0之前）。

施加试验力

8.4.1试验力应以产生最小弯矩的方式在试样的轴向上施加。

8.4.2试验力至少应准确到±1%。试验力的施加过程应无振动并尽可能地快速。

8.4.3当试验力全部施加到试样上时作为蠕变试验开始（t = 0）并记录冲杆位移。

试验获得的数据

位移-蠕变时间曲线

试验获得的位移-蠕变时间（- t）曲线如图3所示。随着t的增加，试样的位移速率先快速减小，然后到达一个稳定值，之后快速增加直至试样断裂，他们分别对应蠕变第一阶段、第二阶段和第三阶段。

图3  试验得出的位移与蠕变时间曲线图

断口厚度

对断裂失效试样，可测出断口的厚度，见图4，在不同部位多次测试取平均值得。

图4  试样断口厚度测量示意图

试验数据处理

总则

单应力小冲杆蠕变试验不能直接算出蠕变应力和蠕变应变，需要根据试验加载力和测出的位移-时间曲线，采用经验关联公式换算出对应的蠕变应力和蠕变应变。

蠕变应力的确定

试样在冲击区最底端的-t曲线，见图5，在试验开始时，随着t的增加不断变小，然后进入大范围稳态蠕变阶段基本保持不变，之后进入蠕变第三阶段开始不断增大，最后试样断裂。在大范围稳态蠕变阶段，基本不变。因此，为了建立被测试锆合金管在大范围稳变蠕变阶段的幂律蠕变本构模型，只需要算出试样在大范围稳态蠕变阶段的。根据图 2（b）试样受力变形图，可得出大范围稳态蠕变时的为：

。

从式（1）可知，与冲头的半径无关。式中的是无量纲常数，若取图5中的最小应力为大范围稳态蠕变阶段的，且假设小冲杆蠕变试验装置的摩擦系数为0.2时，通过有限元模拟计算得出 = 0.52。

图5  蠕变应力与蠕变时间的曲线图

蠕变应变的确定

通过单应力小冲杆蠕变试验，可以测出冲杆位移与蠕变时间t的曲线图，见图3。根据试验测出的，可计算出与对应的蠕变应变为：

。

根据试验测出的- t曲线图，利用式（2），可计算得到- t曲线，再从- t曲线可计算出最小蠕变应变速率εmin。

蠕变幂律本构模型的确定

在不同应力水平下进行单应力小冲杆蠕变试验，可得到不同的和值，从而可以绘制得到 - 图，见图6，通过曲线拟合，可建立被测锆合金管的环向蠕变幂律本构模型。

图6  εmin - 示意图与拟合线

厚度方向的断裂应变

根据试验结果测出的，由下式计算得到：

试验报告

试验报告一般应包括下列内容：

本标准号；

试样信息：管材名称、牌号、标识、原始尺寸、管材状态、取样位置、表面处理方式等；

试验设备：试验设备型号和编号；

试验条件：试验温度、加载速率；

测试结果：位移-时间曲线、试样断口厚度；

试验中发现的任何异常或其他有必要记录的信息。