中国核学会团体标准

Cr涂层表面改性锆合金管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验方法 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年1月

Cr涂层表面改性锆合金管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验方法

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核学会文件《关于下达2024年度第二批中国核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2024〕191号）下达，标准计划名称为《Cr涂层表面改性锆合金管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验方法》，由中国核动力研究设计院牵头起草。

- 制定背景

ATF耐事故燃料是针对燃料元件抵御严重事故能力而提出的一种革新型燃料技术，能够有效提升核燃料及反应堆的安全性。中国面向世界核燃料技术发展科技前沿，致力于加快ATF技术的工程应用目标，制定了Cr涂层包壳技术与自主燃料组件技术融合的发展路线。Cr涂层包壳耐事故燃料组件，能够显著提升包壳抗高温氧化性能，有效降低失水事故下氢气生成量，并且明显增强燃料组件抗腐蚀、抗磨蚀性能。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

4.1 前期准备

2024年6月，中国核动力研究设计院作为牵头单位向中国核学会提交了标准立项建议书和标准草案。6月26日，中国核学会在北京组织召开了立项技术把关会。来自中核集团、中核战略规划研究总院、国家电投中央研究院、清华大学、重庆大学、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院等单位的专家和代表参会。与会专家经质询和讨论，同意本项目立项，并将项目名称调整为《Cr涂层表面改性锆合金管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验方法》。2024年8月，正式下达计划。

4.2 征求意见稿编制

2024年12月，编制组编制形成讨论稿。12月13日，编制组与核工业标准化研究所代表在线上召开讨论会，针对标准大纲和具体要素的编写提出了修改意见。编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2025年1月将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

4.3送审稿编制

4.4 报批稿编制

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

本标准编制严格遵照国家法律法规，并与现行相关标准协调一致，标准编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，要素编排符合GB/T 20001《标准编写规则》系列标准的要求。

- 确定标准主要内容的依据

2.1 单应力小冲杆试样

包壳管的厚度约为0.5 mm，在半径为1 mm冲头的加载下，由于冲头的半径比试样的厚度大很多，可以认为试样满足薄膜理论，即试样变形后可以忽略弯曲应力，在不考虑冲头与试样之间的摩擦力时，可以认为试样只受到单个应力作用，见图1。因此，本标准根据包壳管的形状和厚度，直接把包壳管加工成图1所示的单应力小冲杆试样，不需要对包壳管进行减薄处理。同时，夹具针对包壳管的内外径进行加工制作。

单应力小冲杆试样加工时，不能用激光切割加工，因为激光切割加工的局部温度太高，可能使微观组织发生变化，改变力学性能。用线切割加工较好，加工的时候，是先对管打一小孔，然后线丝穿过管，再加工出镂空的孔。

另外，理论上单应力小冲杆试样能加工成图2所示的形状，但是这种形状的试样不容易夹住，而且即使用很大的力夹紧了，但可能试验过程中还会有轻微的滑脱，但这种滑脱很难发现，因此不建议采用图2所示试样。

图1  试样冲击区受冲头力作用后的受力图

图2  理想的单应力小冲杆试样

2.2 大范围稳态蠕变应力的计算

试验过程中，试样的蠕变应力随着时间的变化，先减少，后增加，具体见图3。为了通过单应力小冲杆测试方法构建包壳管的幂律蠕变本构模型，需要计算。计算公式的推导如下。

假设试样与冲头之间不存在摩擦力，试样受到冲头载荷的作用后，在试样表面产生一压力P，如图1所示，根据受力平衡可知，与P存在如下关系：

(1)

式中是试样表面的法线与冲头轴线之间形成的积分角度，是试样与冲头的接触边界线与冲头轴线之间形成的接触角度，具体见图1。

由于试样的厚度很薄、冲头的半径较大，可以认为大范围稳态后，试样受弯变形符合薄膜理论，则试样的应力可按薄壁圆筒的环向应力进行计算，即

(2)

式中h是试样受力变形后的厚度。

把公式代入可求得：

(3)

大量的有限元模拟研究表明，在试样处于大范围稳态蠕变时，h和是一个变化比较小的值。因此，引入关联系数，把公式简化后得到公式：

(4)

式中的S为试样冲击区的初始横截面积；是关联系数，用于考虑h、和摩擦力等因素对的影响。为了得出，使用Abaqus有限元模拟研究了11种不同蠕变参数、试样尺寸b等对的影响，结果见表1，从表1可知的平均值为0.52，相对于平均值，的变化范围为±5.5%，具体可参阅文献[1]。因此，取 = 0.52。另外，表1所示11个算例的蠕变性能参数和试样尺寸b等见表2和表3[1]。

图3  试样断口厚度测量示意图

表1  有限元模拟计算具有不同蠕变参数等算例得出的值[1]

| 算例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MPa) | 13 | 43 | 188 | 99 | 92 | 88 | 91 | 93 | 93 | 92 | 90 | / |
|  | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |

表2  匀质材料算例对应的蠕变参数A和n、施加力、冲头与试样表面间的摩擦系数和试样冲击区的宽度b[1]

| 算例 | A (MPa−nh−1) | n | (N) |  | b (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.8×10−10 | 5.8 | 12.0 | 0.2 | 2.0 |
| 2 | 4.8×10−15 | 7.0 | 37.0 | 0.2 | 2.0 |
| 3 | 4.8×10−15 | 5.8 | 160.0 | 0.2 | 2.0 |
| 4 | 4.8×10−15 | 5.8 | 80.0 | 0.1 | 2.0 |
| 5 | 4.8×10−15 | 5.8 | 80.0 | 0.2 | 2.0 |
| 6 | 4.8×10−15 | 5.8 | 80.0 | 0.3 | 2.0 |
| 7 | 4.8×10−15 | 5.8 | 60.0 | 0.2 | 1.5 |

表3  各向异性材料算例对应的蠕变参数 和n、施加力、冲头与试样表面间的摩擦系数和试样冲击区的宽度b[1]

| 算例 | (MPa-n/h) |  |  |  |  |  | n | (N) |  | b (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4.8×10−15 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 5.8 | 80.0 | 0.2 | 2.0 |
| 9 | 4.8×10−15 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 5.8 | 80.0 | 0.2 | 2.0 |
| 10 | 4.8×10−15 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 5.8 | 80.0 | 0.2 | 2.0 |
| 11 | 4.8×10−15 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 5.8 | 60.0 | 0.2 | 1.5 |

2.3 蠕变应变的计算

通过单应力小冲杆蠕变试验，可以测出冲杆位移与蠕变时间t的曲线图，见图4。根据试验测出的，可计算出与对应的蠕变应变为：

(5)

根据试验测出的- t曲线图，依据计算得到- t曲线，再从- t曲线可计算出最小蠕变应变速率。

图4  试验得出的位移与蠕变时间曲线图

试验过程中，试样的应变不容易直接测量，因此通过测冲头的位移，利用公式(5)进行计算，得到蠕变应变随时间的变化。利用Abaqus有限元模拟验证公式(5)的精度。图5显示了，算例5有限元模拟得出的与公式计算得出的值，从图中可以发现，他们之间在初始阶段与最后阶段相差比较大，但在中间比较接近。用单应力小冲杆测试方法计算的目的，是为了构建幂律蠕变本构模型，这就要得到最小蠕变应变速率。为此，对图5的曲线进行求导计算得出蠕变速率-蠕变时间曲线，从而得到。

图5  有限元模拟的与用公式(5)计算的的对比[1]

不同算例对应的有限元模拟得出的与公式(5)计算得出的值见表4。从表4可知，值都比值稍微大一些，因此用去构建幂律蠕变本构模型并用于结构的蠕变变形或寿命预测时，是偏于保守的，也就是偏于安全的。另外，除了算例6外，其它算例的误差约在50%以内。算例6误差达到74%是因为其摩擦系数比较大。因此摩擦系数对的计算误差影响较大。

表4  不同算例有限元模拟得出的与公式(5)计算得出的值[1]

| 算例 | (h−1) | (h−1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.61×10−3 | 9.81×10−4 | 1.64 |
| 2 | 1.11×10−3 | 8.33×10−4 | 1.33 |
| 3 | 4.65×10−2 | 3.66×10−2 | 1.26 |
| 4 | 1.15×10−3 | 1.06×10−3 | 1.08 |
| 5 | 9.41×10−4 | 6.41×10−4 | 1.47 |
| 6 | 7.95×10−4 | 4.57×10−4 | 1.74 |
| 7 | 9.48×10−4 | 6.17×10−4 | 1.54 |
| 8 | 4.02×10−3 | 2.80×10−3 | 1.44 |
| 9 | 1.26×10−2 | 8.50×10−3 | 1.48 |
| 10 | 3.02×10−2 | 1.92×10−2 | 1.57 |
| 11 | 2.83×10−2 | 1.72×10−2 | 1.65 |

2.4 蠕变应变幂律本构模型的建立

利用单应力小冲杆测试方法，对FeCrAl包壳管进行了在600°C周向的蠕变测试，管的尺寸和试样的形状如图6所示，单应力小冲杆试验结果如图7所示[1]。从图7(a)可以看出，单应力小冲杆的位移-蠕变时间曲线与标准小冲杆的曲线一样，从蠕变第一阶段初始的位移快速增加，到稳态蠕变阶段蠕变速率基本不变，以及最后在蠕变第三阶段时蠕变速率快速增加直到试样断裂失效，典型的试样断裂失效见图7(b)。

(a)

(b)

图6  (a)试验用FeCrAl包壳管和(b)单应力小冲杆试样[1]

(a)

(b)

图7  单应力小冲杆蠕变试验结果：(a)位移-蠕变时间曲线，(b)断裂失效试样[1]

根据单应力小冲杆试验施加的力F，利用公式(4)可以算出大范围稳态蠕变应力，利用公式(5)结合试验得出的位移-蠕变时间曲线，可以算出应变-蠕变时间曲线，对应变-蠕变曲线进行求导，即可得出应变速率-蠕变时间曲线，从而得到最小蠕变速率。把计算得到的与在对数坐标下，即可拟合建立蠕变幂律本构模型，见图8。从下图可知，建立的FeCrAl包壳管周向蠕变本构模型的蠕变应力指数为6.89。有研究报道，FeCrAl包壳管和FeCrAl材料在480 ~ 650 °C[2]和未定义温度范围内[3]，n值分别为4.4和5.5；在700 ~ 1000 °C，FeCrAl包壳管周向蠕变的n为5.0 ~ 8.0[4]。因此，用单应力小冲杆测试方法确定的n值与这些报道的结果是相符的。

图8  单应力小冲杆蠕变试验建立的FeCrAl包壳管周向蠕变本构模型

- 预期效益

本标准可用于指导Cr涂层包壳耐事故燃料组件的生产和检验，后续燃料组件可应用于华龙一号、玲龙一号、M310等核电机型，提升安全性和经济性。

- 标准水平分析

国内尚无其他Cr涂层包壳耐事故燃料组件相关标准，达到国内先进水平。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考现行法律、法规和标准内容，与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未涉及重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

无

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议大专院校、科研院所以及薄壁管性能测试机构在开展管材环向蠕变的单应力小冲杆蠕变试验时可进行参考。

- 参考资料清单

    - Zhong Y, Lai HS, Guo J, Du P, Huang Q. Small punch test for investigating circumferential creep in cladding tubes. International Journal of Mechanical Sciences. 2024; 267: 109001.

    - Joshi P, Kombaiah B, Cinbiz MN, Murty KL. Characterization of stress-rupture behavior of nuclear-grade C26M2 FeCrAl alloy for accident-tolerant fuel cladding via burst test. Mat Sci Eng A-Struct. 2020; 791: 139753.

    - Terrani KA, Karlsen TM, Yamamoto Y. Input correlations for irradiation creep of FeCrAl and SiC based on in-pile Halden test results. Technical report ORNL/TM-2016/191, ORNL, 2016.

    - Ukai S, Kato S, Furukawa T, Ohtsuka S. High-temperature creep deformation in FeCrAl-oxide dispersion strengthened alloy cladding. Mat Sci Eng A-Struct. 2020; 794: 139863.

[5]GB/T 29459.1-2012  在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第1部分：总则

[6]GB/T 29459.2-2012  在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第2部分：室温下拉伸性能的试验方法

- 其他应予说明的事项

无。