| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | B 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能试验方法

Testing method for corrosion resistance of Cr coated surface modified zirconium alloy cladding

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 试验条件	1

6 试剂和材料	2

7 仪器设备	2

8 试样	2

9 试验步骤	2

10 数据处理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：。

Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能试验方法

范围

本文件规定了Cr涂层表面改性锆合金包壳样品在360℃高温高压水中或400℃高温蒸汽中的耐腐蚀性能测试方法。

本文件适用于科研生产中Cr涂层表面改性锆合金包壳管材、板材以及相关型材的耐腐蚀性能评价，也适用于产品的检验和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37623-2019  金属和合金的腐蚀 核反应堆用锆合金水溶液腐蚀试验

ASTM G2/G2M-19  Standard Test Method for Corrosion Testing of Products of Zirconium, Hafnium, and Their Alloys in Water at 680℉（360℃）or in Steam at 750℉（400℃）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 腐蚀标样 standard specimens of corrosion test

工艺确定，性能经过验证的锆合金试样，用于监控腐蚀试验的有效性，一般采用Zr-4合金。

方法原理

将锆合金涂层试样放置于高压釜中进行规定温度和压力的腐蚀试验，根据腐蚀一定时间后试样单位面积腐蚀增重、样品的外观色泽、涂层状态来评定耐腐蚀性能及涂层稳定性。

试验条件

长期腐蚀试验

长期腐蚀试验用于对锆合金Cr涂层样品的耐腐蚀性能进行评价，主要采用高温高压水或高温蒸汽。其中，高温高压水温度为360℃±3℃，压力为18.6MPa±1.4 MPa；高温蒸汽温度为400℃±3℃，压力为10.3MPa±0.7 MPa。腐蚀时间根据技术条件或合同具体要求执行。

短期腐蚀试验

短期腐蚀试验用于对产品性能进行检验，若无特殊规定，采用高温蒸汽，温度为400℃±3℃，压力为10.3MPa±0.7 MPa，时间为72+8 0h。

其他条件腐蚀试验

若根据技术条件要求或科研需求，需开展其他温度压力条件下的腐蚀试验，按照相关文件具体要求执行。对于360℃以下（含）的腐蚀试验，建议压力采用对应温度下的饱和蒸汽压，温度偏差≤±3℃，压力偏差≤1.4 MPa。

上述腐蚀试验中，温度和压力需在控制范围内，腐蚀时间可以不连续累加。允许温度和压力短暂超出控制范围（通常出现在升温过程中），只要超出控制范围的时间不超过试验总时间的10%且腐蚀标样的腐蚀增重满足要求，则试验结果有效。

试剂和材料

6.1 A级水。室温下电阻率不小于1.0 MΩ·cm，pH为5.0～8.0去离子水。

6.2 B级水。室温下电阻率不小于0.5 MΩ·cm的去离子水，可用A级水代替。

6.3 清洁剂。酒精或丙酮等有机溶剂，用于清洁试样表面。

6.4 腐蚀试剂。硼酸、氢氧化锂、氨水、氢氧化钾等用于配制腐蚀溶液的化学试剂。

仪器设备

7.1 电子天平。用于测量样品重量，读数精确到0.1 mg以上，量程100 g。

7.2 游标卡尺。用于测量样品尺寸，读数精确到0.01mm以上，量程200 mm。

7.2 高压釜试验装置。由300系列不锈钢或镍基合金如Inconel 625制成，符合国家压力容器的相关规定，推荐容积3-5 L。高压釜上配备温度和压力的测量、控制系统，防爆安全阀和高压排气阀。温度和压力的测量应满足计量器具使用规范要求。样品架和其他备件应采用300系列或400系列不锈钢或镍基合金如Inconel 600、Inconel 625或Inconel 690等。

试样

试样的取样加工、表面处理、组织状态等应符合相关技术条件要求；

试样的数量和尺寸应满足技术条件中相关规定，若无明确要求，单次腐蚀试验平行试样数量不得低于3个，单个样品的总表面积建议不低于10 cm2；

每个腐蚀试样应该有唯一性标识。

试验步骤

试样准备

锆合金涂层试样应满足第8章的相关要求，视需求加入腐蚀标样。除了锆合金涂层试样外，建议以同种材料的锆合金基体作为对比试样。

试样清洁及烘干

采用丙酮或酒精等有机溶剂对试样进行清洗，以去除表面的杂物、油污等。再用去离子水进行清洗，推荐采用50℃以上的去离子水超声清洗5 min以上。清洗后采用烘干机对样品进行烘干，温度不得超过120℃。

清洁及烘干后试样不允许用手直接触摸，需采用干净的镊子或佩戴无绒手套拿放样品。与试样接触的测量器具必须进行清洗，存放时应保证试样处于良好的清洁状态。

试样检查

检查清洁后的锆合金涂层试样有无涂层鼓泡、涂层开裂现象，检查锆合金基体部位及对比样有无异物夹杂等。

尺寸测量及称重

采用游标卡尺测量试样的尺寸，精确到0.01mm；面积单位用dm2计量，计算后修约到1×10-4dm2。

采用电子天平称重，精确至0.1mg。

腐蚀试验

高压釜的清洗

高压釜在试验之前用B级水以上的去离子水进行清洗，保证釜内和密封面、样品挂具及热电偶通道管外表面无污染。

装釜

将清洗后的试样挂在样品架上或用样品专用挂具悬挂，用A级水冲洗试样和样品架或挂具后，放入高压釜内，试样应处于高压釜均温区范围内，避免试样与高压釜壁接触，避免试样之间相互接触。

排气

高温高压水腐蚀

根据360℃、18.6 MPa水的密度计算腐蚀试验过程中需要添加的A级水量V，并多添加一部分水，多添加的水量应不低于10%V或不低于200 ml。高压釜密封后开始加热，当温度达到95℃后打开排气阀排放空气，待无气泡冒出后关闭排气阀，待温度达到140℃后再打开排气阀，收集多添加的水，关闭排气阀，直到试验温度和压力达到要求。温度低于360℃的高温高压水饱和蒸汽压腐蚀试验，排水方法可参照360℃、18.6MPa条件下的执行。

高温蒸气腐蚀

根据400 ℃、10.3 MPa下水的密度计算腐蚀试验过程中需要添加的A级水量V，并多添加一部分水，多添加的水量应不低于150 ml。高压釜密封后开始加热，当温度达到110 ℃后打开排气阀，同时排气和收集多添加的水，关闭放气阀门，直到试验温度和压力达到要求。操作时应注意控制排气速率，保证在温度达到150℃前排气时间不低于10 min。

动态高压釜腐蚀

9.5.3.3.1将试样放入充满A级水的高压釜中，密封后，通过水化学控制回路上的给水高压泵持续向高压釜中注入A级水。当高压釜回水中没有气泡排出后，通过背压阀升压，达到试验压力。通过水化学控制回路实时监测高压釜回水的电阻率、pH值和溶解氧浓度，达到要求后开启加热装置直至试验温度。

9.5.3.3.2排气措施也可遵照ASTM G2/G2M 19和GB/T 37623-2019中规定的其他方法执行。

试验结束

9.5.4.1腐蚀试验达到预定时间后切断高压釜加热电源，使高压釜自然冷却到60℃以下后打开釜盖，从试样架上取出试样。若为动水腐蚀，温度降低到60℃以下后卸压，关闭给水高压泵和水化学控制回路与高压釜间的连接阀，开釜取样。

9.5.4.2取样过程中不能直接让手与试样和样品架直接接触，避免对试样或样品架造成污染。可佩戴干净的手套或采用清洁后的镊子取样。

试验后检验及测量

9.5.5.1采用B级水以上的去离子水冲洗试样，通过热风机干燥或自然风干，热风机干燥温度不得超过120℃，冷却到室温后进行检验及测量。

9.5.5.2对腐蚀后试样的微观形貌及表面色泽进行目视观察及记录，必要时采用相机进行拍照，通过腐蚀后氧化膜色泽对锆合金涂层试样的腐蚀情况进行粗略判断。

9.5.5.3观察涂层有无鼓泡、开裂、剥落等现象并进行记录，必要时采用相机进行拍照，如出现鼓泡、开裂、剥落等现象，说明涂层质量达不到要求且腐蚀试验结果无效。

9.5.5.4采用电子天平测量腐蚀后试样的重量，精确到0.1 mg，必要时进行尺寸测量。

故障处理

在腐蚀试验期间如因中途停电和设备故障而中止试验，设备恢复正常后可继续进行试验，腐蚀时间可相加累计。

其他要求

水化学控制要求

腐蚀试验过程中可根据技术条件要求或科研需求，采用A级水与H3BO3、LiOH或氨水等化学试剂配制成所需的腐蚀溶液。对于需要对氧含量或氢含量进行控制的动态高压釜腐蚀，通过水化学控制回路对氧含量、氢含量、化学药品含量等进行控制。

腐蚀标样使用要求

对于用于产品性能检验的短期腐蚀试验，应采用锆合金腐蚀标样验证试验有效性，腐蚀标样的使用要求应满足相关规定，如无规定，腐蚀标样的使用推荐参照ASTM G2/G2M中关于控制样（control coupons）的相关规定执行。

高压釜及试样挂具使用要求

9.5.7.3.1新的或经检修的高压釜在做正式试验之前，首先应测定均温区的轴向温度偏差，当加热体进行调整或更新后必须进行均温区温度偏差测试，其温度偏差范围应在测试温度允许偏差范围（±3℃）之内。

9.5.7.3.2维修更换过的高压釜体部件和未使用过的挂具在做正式试验之前，需在相同试验条件下进行至少一次预氧化空白试验，以去除高压釜体部件和未使用过的样品架产生的氧化物和夹杂等异物，保证腐蚀试验结果的可靠性。

数据处理

腐蚀增重计算

总体腐蚀增重计算

根据9.4和9.5.5测量得到的腐蚀前后试样重量及试样尺寸，采用公式（1）计算样品的试样的总体腐蚀增重：

ΔW=（W2-W1）/A                         （1）

式中：ΔW——单位面积上的腐蚀增重，mg/dm2；

W2——腐蚀后试样或标样的重量，mg；

W1——腐蚀前试样或标样的重量，mg；

A——试样或标样的原始表面积，dm2。

涂层腐蚀增重计算

对于只有外表面涂覆涂层的锆合金管材试样，为评估Cr涂层的腐蚀情况，可采用公式（2）计算Cr涂层对腐蚀增重的贡献：

ΔWCr=（ΔW（So+Si+2Se）-ΔWZr（Si+2Se））/Si             （2）

式中： ΔW——锆合金涂层试样的单位面积腐蚀增重，由公式（1）计算而得，mg/dm2；

ΔWZr——样品上裸露锆合金基体的单位面积腐蚀增重，计算过程中视为与同批次腐蚀试验中的锆合金对比样的平均单位面积腐蚀增重相等，mg/dm2；

ΔWCr——样品上Cr涂层部分的单位面积腐蚀增重，mg/dm2；

So——管材样品的外表面面积，dm2；

Si——管材样品的内表面面积，dm2；

Se——管材样品的端面面积，dm2。

试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

高压釜编号和检测日期

试验参数，包括温度、压力、水质和时间。

检验依据和判定准则，即本文件和技术条件要求。

试样和腐蚀标样的原始信息：包括数量、原始重量、尺寸等；

试样的腐蚀增重和外观评价标准及结果。