中国核学会团体标准

Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能试验方法 （征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组 2025年1月

Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能试验方法

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核学会文件《关于下达2024年度第二批中国核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发〔2024〕191号）下达，标准计划名称为《Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能试验方法》，由中国核动力研究设计院牵头起草。

- 制定背景

ATF耐事故燃料是针对燃料元件抵御严重事故能力而提出的一种革新型燃料技术，能够有效提升核燃料及反应堆的安全性。中国面向世界核燃料技术发展科技前沿，致力于加快ATF技术的工程应用目标，制定了Cr涂层包壳技术与自主燃料组件技术融合的发展路线。Cr涂层包壳耐事故燃料组件，能够显著提升包壳抗高温氧化性能，有效降低失水事故下氢气生成量，并且明显增强燃料组件抗腐蚀、抗磨蚀性能。

- 主要工作过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

3.1 前期准备

2024年6月，中国核动力研究设计院作为牵头单位向中国核学会提交了标准立项建议书和标准草案。6月26日，中国核学会在北京组织召开了立项技术把关会。来自中核集团、中核战略规划研究总院、国家电投中央研究院、清华大学、重庆大学、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院等单位的专家和代表参会。与会专家经质询和讨论，同意本项目立项，并将项目名称调整为《Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能试验方法》。2024年8月，正式下达计划。

3.2 征求意见稿编制

2024年12月，编制组编制形成讨论稿。12月13日，编制组与核工业标准化研究所代表在线上召开讨论会，针对标准大纲和具体要素的编写提出了修改意见。编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改和完善，在此基础上形成征求意见稿，于2025年1月将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

3.3送审稿编制

3.4 报批稿编制

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 标准编制原则

本标准编制严格遵照国家法律法规，并与现行相关标准协调一致，标准编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，要素编排符合GB/T 20001《标准编写规则》系列标准的要求。

- 确定标准主要内容的依据

Cr涂层表面改性锆合金包壳与无涂层锆合金包壳相比，耐腐蚀及抗氧化能力显著提升，是新一代压水堆燃料包壳材料发展的主流方向。Cr涂层的应用不仅能够增强燃料包壳在事故工况下的耐受能力，也能够在现有基础上进一步延长燃料包壳服役寿期，具有诸多优势。然而，Cr涂层表面改性锆合金包壳的性能与涂层制备工艺密切相关，因制备工艺不当或者涂层质量控制失误等可能造成涂层结合性能不佳、锆基体在涂层制备过程中吸收杂质或者组织改变等，进而影响到包壳管的耐腐蚀性能，因此，需要对涂层制备后包壳管的耐腐蚀性能进行测试。

目前Cr涂层表面改性锆合金包壳管的耐腐蚀性能测试方法主要参照锆合金包壳的腐蚀试验标准（GB/T 37623-2019和ASTM G2/G2M-19执行）。尽管锆合金腐蚀试验标准在一定程度上能够满足Cr涂层表面改性锆合金包壳管的耐腐蚀性能测试需求，但上述标准中缺乏涂层质量或性能评价的内容，也没有涂层工艺可能会对包壳管性能产生的相关考虑。目前国内外还未见关于镀上Cr涂层后包壳管的耐腐蚀性能测试标准。

由于尚无通用的标准规范，Cr涂层表面改性锆合金包壳在耐腐蚀性能测试中对关注的内容、对比试样的使用及要求、腐蚀数据的处理等就不统一，不利于不同工艺、不同靶材、不同供应商之间的产品性能对比。为此，基于已有研究基础，明确了Cr涂层表面改性锆合金包壳腐蚀试验过程的试样处理、试验步骤、数据处理等关键内容的具体要求，提出了Cr涂层表面改性锆合金包壳耐腐蚀性能测试方法。

2.1 采用与基体一致锆合金作为参比样

对应的标准条款为：“3.2 对比试样”“9.1 试样准备”

编制说明：

在Cr涂层制备过程中，由于操作失误或这质量控制不严可能会对锆基体的性能产生影响，例如：因真空控制不严导致锆基体吸收较多的O、N等杂质气体元素，因靶材质量不合格使得靶材中的杂质元素进入锆基体，或者镀膜过程中超温引起锆基体组织发生改变等。因此，腐蚀试验中通常需要涂层制备前的锆基体试样作为对比。结合带涂层和无涂层样品之间的腐蚀数据进行分析，可以迅速判断涂层制备工艺是否对基体产生明显影响。

2.2 在常用腐蚀试验条件的基础上增加了其他条件

对应的标准条款为：“5.3 其他条件腐蚀试验”

编制说明：

Cr涂层表面改性锆合金包壳是一种新的包壳材料，目前正处于广泛研究中。除了常用腐蚀试验条件之外，其他温度下，尤其是服役温度范围附近的腐蚀行为也是目前研究人员较为关心的。为此，提出了360℃以下腐蚀试验压力设置的建议方法或要求。

2.3 腐蚀试剂的种类

对应的标准条款为：“6.4 腐蚀试剂”

编制说明：

Cr涂层表面改性锆合金包壳适用于绝大部分的商业核电站压水堆，为了模拟核反应堆一回路冷却剂中的水化学条件，腐蚀试验过程中通常需要加入特定的腐蚀试剂。不同类型反应堆中添加的化学物质存在一定区别，例如，大部分核反应堆一回路冷却剂中都添加有硼酸和氢氧化锂分别用来进行反应性控制和pH控制，如法国M310和美国AP1000堆型，而俄罗斯的VVER反应堆一回路还添加有联氨以进行除氧。此外，还有一些反应堆是通过添加KOH进行pH控制。基于不同研究目的和对象，研究人员可能会采用不同的腐蚀试剂。因此，增加了腐蚀试剂的种类。

2.4 试样清洁不进行酸洗

对应的标准条款为：“9.2 试样清洁及烘干”

编制说明：

目前Cr涂层表面改性锆合金包壳试样的腐蚀试验主要参考锆合金包壳的腐蚀试验方法执行。但在锆合金腐蚀试验标准GB/T 37623-2019和ASTM G2/G2M-19，均明确规定锆合金试样在腐蚀前需要采硝酸、氢氟酸和水的混合溶液（Zr-Nb合金还需要加入部分硫酸）进行酸洗。但金属Cr在上述锆合金酸洗溶液中也会发生腐蚀溶解，酸洗会导致涂层减薄甚至消失，因此，带Cr涂层试样不能进行酸洗。同时，带涂层包壳管内表面为裸露的锆基体，由于锆合金的耐腐蚀性能与表面状态密切相关，酸洗会对腐蚀增重产生影响，为了保证对比样的表面状态与带涂层试样内表面锆基体的表面状态一致，对比试样也不能进行酸洗。为此，试样清洁过程中不包含酸洗步骤。

2.5 增加动水腐蚀的内容

对应的标准条款为：“9.5.3 排气 （3） 动态高压釜腐蚀”“9.5.4 试验结束”

编制说明：

为了尽可能地模拟一回路冷却剂水化学条件，在包壳材料腐蚀行为研究过程中，越来越多的腐蚀试验，尤其是研究性质的腐蚀试验开始关注水中溶解氧和溶解氢的影响，这类试验需要带水化学控制回路的动态高压釜进行开展。为了适应Cr涂层表面改性锆合金包壳的动水腐蚀试验需求，对动水腐蚀过程中的排气、升压、升温等步骤和试验结束后的设备关闭、卸压及取样等步骤进行了规定。

2.6 腐蚀标样的使用

对应的标准条款为：“9.5.7 其他要求 （2） 腐蚀标样使用要求”

编制说明：

腐蚀标样的使用是为了监控腐蚀试验的有效性，在产品性能验证中必不可少。对于Cr涂层表面改性锆合金包壳试样，样品上实际包括外表面的Cr涂层部分和内表面的锆基体部分。由于金属Cr的耐腐蚀性能远优于锆合金，Cr涂层部分对腐蚀试验参数波动的敏感性远不如锆基体部分。因此，通过Cr涂层部分的腐蚀数据来监控腐蚀试验的有效性存在极大困难，反之，通过锆基体部分的腐蚀数据来监控腐蚀试验的有效性则更为合理。由于锆合金基体部分与无涂层锆合金本质上为同类型材料，不难理解，Cr涂层表面改性锆合金包壳腐蚀试验过程中的腐蚀标样使用方法完全可沿用锆合金腐蚀标样的使用方法。

2.7 涂层外观检测要求

对应的标准条款为：“9.5.5 试验后检验及测量”

编制说明：

Cr涂层表面改性锆合金包壳试样的耐腐蚀性能检测不仅要像锆合金包壳一样关注腐蚀后样品的氧化膜色泽如何、腐蚀增重是多少，还要关注腐蚀过程中涂层本身的性能及质量，如是否鼓泡、剥落，是否出现开裂等，这些信息同样是评价涂层试样的耐腐蚀性能或在腐蚀过程中的稳定性的关键指标。

2.8 涂层本身对腐蚀增重的贡献

对应的标准条款为：“10.1.2 涂层腐蚀增重计算”

编制说明：

如前所述，Cr涂层表面改性锆合金包壳试样实际包括外表面的Cr涂层部分和内表面的锆基体部分，如果采用与锆合金腐蚀试验标准相同的数据处理方法，得到的腐蚀增重实际上是整个样品的腐蚀增重（见10.1.1），是外表面涂层部分与内表面锆基体部分的综合，无法体现Cr涂层的耐腐蚀性能。为此，提出了涂层部分腐蚀增重的计算方法。该方法的合理性依据如下：

- Cr涂层的存在不会改变周围裸露锆基体的腐蚀速率，已经得到360℃、400℃、500℃不同水化学条件下长期腐蚀或加速腐蚀试验的证实。

- 产品级锆合金包壳的内外表面腐蚀速率无差别，不同样品间的腐蚀速率无差别。

采用10.1.2节中公式（2）计算得到的Cr涂层部分腐蚀增重的结果与Cr涂层全包覆板材样品在相同条件下的腐蚀增重处于相同水平，符合度高。

- 预期效益

本标准可用于指导Cr涂层包壳耐事故燃料组件的生产和检验，后续燃料组件可应用于华龙一号、玲龙一号、M310等核电机型，提升安全性和经济性。

- 标准水平分析

国内尚无其他Cr涂层包壳耐事故燃料组件相关标准，达到国内先进水平。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准参考现行法律、法规和标准内容，与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未涉及重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

无。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议从事Cr涂层表面改性锆合金包壳管研制、生产及性能检验的企事业单位在进行带Cr涂层锆合金包壳产品的耐腐蚀性能测试时参考执行，其他从事Cr涂层表面改性锆合金包壳相关研究的高校、科研院所等在开展带Cr涂层锆合金的腐蚀行为或耐腐蚀性能研究时也可参照执行。

- 参考资料清单

无。

- 其他应予说明的事项

无。